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	#G0Наименование государства


	Наименование органа государственного управления строительством
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	Республика Армения 
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	Госстрой Кыргызской Республики



	Республика Молдова 


	Минархстрой Республики Молдова 



	Российская Федерация 


	Госстрой России 



	Республика Таджикистан 


	Госстрой Республики Таджикистан 



	Республика Узбекистан 


	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан 

     

	Украина 


	Минстройархитектуры Украины




      3 ВЗАМЕН ГОСТ 22904-78

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сборные и монолитные железобетонные конструкции зданий и сооружений (далее - конструкции), изготовляемые из бетона различных видов, и устанавливает магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения стальной арматуры в указанных конструкциях.

Данный метод применяют для контроля качества при изготовлении и монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций, при обследовании состояния эксплуатируемых железобетонных конструкций, а также для проверки эффективности технологических мероприятий, применяемых для фиксации стальной арматуры в проектном положении.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.001-80 ГСИ. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений

ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.383-80 ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основные положения 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в настоящем стандарте термины и их определения приведены в приложении А.

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Магнитный метод основан на взаимодействии магнитного или электромагнитного поля прибора со стальной арматурой железобетонной конструкции.

4.2 Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной арматуры в конструкции определяют на основе экспериментально установленной зависимости между показаниями прибора и указанными контролируемыми параметрами конструкции.

5 СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

5.1 Для определения толщины защитного слоя бетона и расположения стальной арматуры в железобетонной конструкции применяют магнитные, электромагнитные или вихретоковые приборы, включающие измерительный блок, измерительный преобразователь и блок питания.   

5.2 Приборы должны обеспечивать контроль расположения арматуры в конструкции и измерение толщины защитного слоя

бетона [image: image1.wmf](
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 в зависимости от номинального диаметра арматуры согласно таблице 1. 

Таблица 1

В миллиметрах 

	#G0  

Номинальный диаметр 

арматуры [image: image2.wmf]d

н


  
	Диапазон толщины защитного слоя

бетона [image: image3.wmf]t

pr



	#G1От 4 до 10 включ.


	#G05 - 30 



	#G1« 12 «  32 «


	#G010 - 60 



	#G1    Св. 32 


	#G040 - 120 




Допускается применение приборов, обеспечивающих измерения только в одном или двух из указаннных в таблице 1 диапазонов, а также приборов, позволяющих определять только расположение стальной арматуры.

5.3 Предел допускаемой погрешности измерения при определении расположения одиночного арматурного стержня не должен быть более ± 10 мм.

     5.4 Предел  допускаемой погрешности измерения толщины защитного слоя бетона [image: image4.wmf](
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для одиночного  арматурного  стержня  не  должен  быть  более 

	#G0  


	[image: image5.wmf]D

t

t

pr

pr

=

±

+

(0

,

,

)

05

0

5

 


	мм. 




5.5 Предел допускаемой погрешности измерения толщины защитного слоя бетона для конструкции с перекрестным армированием (чертеж 1) должен соответствовать значению, указанному в 5.4, при условии:

а) толщина защитного слоя бетона [image: image6.wmf]t

pr

£

60 мм

      

б) шаг продольных стержней [image: image7.wmf]s

, мм, не менее:

#G1  100 - при их диаметре от  4  до 10 мм включ.

#G0
#G1  150    «  «     «     «  12  «  22 «    «

  200    «  «     «     св. 22 мм; 

#G0
в) шаг поперечных стержней  [image: image8.wmf]p

- не менее 150 мм:

- для поперечных стержней диаметром [image: image9.wmf]d

1

4

=

мм при диаметре продольных стержней 10 мм и менее;

- для поперечных стержней диаметром  [image: image10.wmf]d

1

более 4 мм - равным или больше 0,4 номинального  диаметра продольных стержней при их диаметре более 10 мм;

г) расстояние в свету до стержня второго ряда армирования (при его наличии) - не менее 50 мм. 

[image: image11.png]



 [image: image12.wmf]1

- поверхность бетона конструкции (фрагмента);  [image: image13.wmf]2

- продольный арматурный стержень, 

для которого определяют толщину защитного слоя бетона;  [image: image14.wmf]3

- соседние продольные стержни 

первого ряда армирования;  [image: image15.wmf]4

- продольный стержень второго ряда армирования;

Результаты проведенных измерений приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 

В миллиметрах 

	#G0Шаг продольных

стержней


	Показания прибора при значении зазора

	
	10
	20
	30
	40
	50

	50
	9
	23
	37
	52
	67

	100
	11
	27
	44
	61
	75


Графики полученных по этим результатам градуировочных зависимостей приведены на чертеже В.1.

[image: image16.png]



Показания прибора, деления

Чертеж В.1 - Градуировочные зависимости для продольных стержней диаметром 16 мм

1 - при шаге стержней  [image: image17.wmf]s

=

50 мм;

  2 - при шаге стержней  [image: image18.wmf]s

=

100 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(информационное)

ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА

АРМАТУРНОГО СТЕРЖНЯ

1. Для приближенного определения диаметра арматурного стержня определяют и фиксируют на поверхности железобетонной конструкции место расположения арматуры.

2. Устанавливают преобразователь прибора на поверхности конструкции и по шкалам прибора или по индивидуальной градуировочной  зависимости     (приложение В)  определяют  несколько  значений  толщины  защитного  слоя  бетона [image: image19.wmf]t

pr

 для каждого из предполагаемых диаметров арматурного стержня, которые могли применяться  для армирования данной конструкции. 

3. Между преобразователем прибора и поверхностью бетона конструкции устанавливают прокладку соответствующей толщины  [image: image20.wmf]t

e

 (например 10 мм),  вновь  проводят   измерения и определяют расстояние для каждого предполагаемого диаметра арматурного стержня.        

	#G0    4 Для каждого диаметра арматурного стержня сопоставляют значения 
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В качестве фактического диаметра [image: image23.wmf]d

принимают значение, для которого выполняется требование 
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Пример определения диаметра арматурного стержня 

Диаметр арматурного стержня определяют в бетоне конструкции, для которой магнитным методом по настоящему стандарту предварительно установлено расположение стержней арматурной сетки (шаг продольных стержней  [image: image25.wmf]s

=

180 мм, поперечных  [image: image26.wmf]p

=

200 мм).

Измерения проводят серийным прибором типа ИЗС-10Н (по шкале, оцифрованной в единицах толщины защитного слоя бетона) с использованием входящей в комплект поставки прибора прокладки толщиной [image: image27.wmf]t

e

, равной 10 мм. 

Предполагается, что диаметр арматуры конструкции может быть 12-14 мм. Измерениями охватывается несколько расширенный диапазон диаметров - 10-16 мм.

Результаты измерений приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 

В миллиметрах 

	#G0Обозначения


	Значения измерений при диаметрах стержней

	
	10
	12
	14
	16
	8

	Результаты измерений

	[image: image28.wmf]t
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	19,5
	21,0
	22,0
	22,8
	15,0

	[image: image29.wmf]t
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	29,6
	30,8
	31,7
	32,5
	23,8

	Результаты вычисления

	[image: image30.wmf](
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	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	1,2


Поскольку в рамках принятого диапазона измерений не выявлен экстремум разности опытных значений, дополнительно проведены измерения для диаметров 8 мм.

Минимальная по абсолютной величине разность опытных значений соответствует диаметру стержней 10 мм. На самом деле конструкция армирована арматурными стержнями диаметром 12 мм.

Полученная ошибка не приводит к большому изменению толщины защитного слоя бетона (разница в 1,5 мм), но дает разницу в 1,4 раза по площади поперечного сечения арматуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(информационное)

ФОРМА ЖУРНАЛА ДЛЯ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

            Наименование предприятия (стройки) и его ведомственная подчиненность

ЖУРНАЛ

ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Прибор типа _________________________________________     №  ______________

Дата последней поверки прибора __________________________________

	#G0Условное обозначение конструкции 


	Номера контроли-

руемых

участков

конструк- ции


	Параметры армирования конструкции по технической документации


	Показания прибора


	Измеренная

толщина защитного

слоя бетона
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	Номинальный диаметр арматуры
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	Распо- ложение стержней


	Толщина защитного

слоя бетона
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Дата испытаний _________________________________     Смена __________________

Подпись лица, проводившего испытания  __________________________________________
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