ДСТУ Б В.2.7-42-97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

--------------------------

Будiвельнi матерiали

Методи визначення  водопоглинання,

густини i морозостiйкостi будiвельних

матерiалiв i виробiв

Видання офiцiйне

Держкоммiстобудування України

Київ 1997

ДСТУ Б В.2.7-42-97 C. II

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Технiчним комiтетом iз стандартизацiї "Будiвельнi матерiали"

2 ВНЕСЕНИЙ

Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв i  сертифiкацiї  Дер-

жкоммiстобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДIЮ

Наказом Держкоммiстобудування України вiд 18 березня 1997 р. N38

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на територiї України припиняють дiю

ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные.  Методы

определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкос-

ти"; ТУ 21 Украины 525-92 "Методы  определения  водопоглощения,

морозостойкости и средней плотности материалов стеновых из при-

родного камня"

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.III

Змiст

.............................................................. С.

1 Галузь використання.......................................... 1

2 Нормативнi посилання ........................................ 1

3 Термiни та визначення ....................................... З

4 Загальнi положення .......................................... 4

5 Визначення водопоглинання у водi температурою

(20  +- 5)   град. C ........................................ 5

6 Визначення водопоглинання у киплячiй водi .............,,,... 6

7 Визначення середньої густини ................................ 6

8 Визначення дiйсної густини ................................., 9

9 Визначення морозостiйкостi при об'ємному заморожуваннi ..... 11

Додаток А

Форма журналу випробування зразкiв на водопоглинання ....... 15

Додаток Б

Форма журналу випробування зразкiв на середню густину ...... 16

Додаток В

Форма журналу випробування зразкiв на дiйсну густину ....... 17

Додаток Г

Форма журналу випробування зразкiв на морозостiйкiсть ...... 18

Додаток Д

Визначення морозостiйкостi при односторонньому

заморожуваннi .............................................. 19

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

Будiвельнi матерiали

Методи визначення водопоглинання, густини

i морозостiйкостi будiвельних матерiалiв i виробiв

Строительные материалы

Методы определения водопоглощения, плотности

и морозостойкости строительных материалов

и изделий

Вuilding materials

Methods of determinations water  absorbtion,  density

and  frost resistance building materials and products

----------------------------------------------------------------

Чинний вiд 1997-07-01

----------

1 Галузь використання

Даний стандарт встановлює методи визначення водопоглинання, се-

редньої та дiйсної густини, морозостiйкостi i поширюється на такi

види будiвельних матерiалiв i виробiв:

- керамiчнi - стiновi (рядова i лицьова цегла та каменi, в  то-

му числi для димових  труб),  личкувальнi  та  оздоблювальнi,

дренажнi труби, черепиця;

- силiкатнi - стiновi (рядова i лицьова цегла та каменi),  iншi

пресованi вироби;

- iз природного каменю - стiновi (каменi  iз  гiрських  порiд),

личкувальнi та оздоблювальнi (блоки, пилянi  плити,  архiтек-

турно-будiвельнi вироби, пам'ятники, iншi вироби), для дорож-

нього будiвництва (каменi бортовi, брущатi та бутовi);

- на основi гiпсу - стiновi (панелi, плити), оздоблювальнi.

Регламентованi даним стандартом методи випробувань  можуть  та-

кож використовуватись при геологiчнiй оцiнцi гiрських порiд,  якi

застосовуються для виготовлення блокiв для личкувальних та  iнших

виробiв, стiнових i дорожнiх матерiалiв.

2 Нормативнi посилання

У цьому стандартi наведенi посилання  i  використанi  положення

таких нормативних документiв:

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б А.1.1-5-94  | Загальнi  фiзико-технiчнi  характеристики та

| експлуатацiйнi властивостi  будiвельних  ма-

| терiалiв. Термiни та визначення

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б А.1.1-54-94 | Cировина глиниста для виробництва  будiвель-

| них матерiалiв. Термiни та визначення

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ А 1.1-56-94   | Гiрськi породи для виробництва нерудних  ма-

| терiалiв. Термiни та визначення

-----------------------------------------------------------------

Вiдання офiцiйне

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 2

ДСТУ Б В.2.7-28-95 | Черепиця керамiчна. Технiчнi умови

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-37-95 | Плити  та   вироби   iз  природного  каменю.

| Технiчнi умови

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-59-96 | Блоки  iз  природного каменю для виробництва

| облицювальних  виробiв.  Загальнi   технiчнi

| умови

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-61-97 | Цегла та каменi керамiчнi рядовi i лицьовi.

| Технiчнi умови

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 166-80        | Штангенциркули. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 379-79        | Кирпич и камни силикатные. Технические ус-

| ловия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 427-75        | Линейки измерительные металлические. Техни-

| ческие условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 450-77        | Кальций хлористый  технический. Технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2405-88       | Манометры,  вакуумметры,  мановакуумметры,

| напоромеры,  тягомеры  и   тягонапоромеры.

| Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 4001-84       | Камни стеновые из  горных  пород. Техничес-

| кие условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 4204-77       | Кислота серная. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6613-86       | Сетки стальные  плетеные  одинарные. Техни-

| ческие условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6666-81       | Камни бортовые из  горных  пород. Техничес-

| кие условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6709-72       | Вода дистиллированная. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 7338-90       | Пластины резиновые и  резинотканевые. Тех-

| нические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8411 -74      | Трубы  керамические  дренажные. Технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8426-75       | Кирпич глиняный для дымовых труб

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8462-85       | Материалы  стеновые.  Методы  определения

| пределов прочности при сжатии и изгибе

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8682-70       | Посуда и оборудование  лабораторные  стек-

(СТ СЭВ 4489-84)   | лянные. Конусы взаимозаменяемые.  Основные

| размеры,  технические  требования,  методы

| испытаний и маркировка

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 9147-80       | Посуда и оборудование лабораторные фарфоро-

| вые. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 3

ГОСТ  14919-83     | Электроплиты,  электроплитки  и   жарочные

| электрошкафы  бытовые.  Общие  технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 22524-77      | Пикнометры стеклянные. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 23668-79      | Камень брусчатый  для  дорожных  покрытий.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 23683-89      | Парафины нефтяные твердые. Технические  ус-

| ловия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 24104-88      | Весы лабораторные общего назначения и  об-

| разцовые. Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25336-82      | Посуда и оборудование  лабораторные  стек-

| лянные. Типы, основные параметры и размеры

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25662-83      | Оборудование вакуумное.  Насосы  вакуумные

| диффузионные. Методы испытаний

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 26099-84      | Насосы вакуумные поршневые. Типы  и  основ-

| ные параметры

-----------------------------------------------------------------

ТУ 16.681.032-84   | Электрошкаф сушильный

-----------------------------------------------------------------

ТУ 21-10-69-89     | Камень бутовый. Технические условия

З Термiни та визначення

У даному стандартi прийнятi такi термiни та визначення:

3.1 Морозостiйкiсть матерiалiв i виробiв - здатнiсть  зберiгати

фiзико-механiчнi властивостi при багаторазовому заморожуваннi  та

вiдтаваннi.

Морозостiйкiсть характеризують вiдповiдною маркою  за  морозос-

тiйкiстю F.

3.2 Марка за морозостiйкiстю F - число циклiв поперемiнного за-

морожування та вiдтавання цiлих виробiв, зразкiв  iз  матерiалiв,

виробiв, природного каменю (далi  у  даному  стандартi - зразкiв)

при збереженнi ними початкових фiзико-механiчних  властивостей  в

нормованих межах.

3.3 Цикл випробування - промiжок часу, який  включає  заморожу-

вання та подальше вiдтавання зразкiв.

3.4 Основнi зразки - зразки, якi призначенi  для  заморожування

та вiдтавання (випробування).

3.5 Контрольнi зразки - зразки, якi призначенi  для  визначення

мiцностi на стиск у водонасиченому станi перед початком  випробу-

вання основних зразкiв на морозостiйкiсть.

3.6 Iншi  термiни  та  визначення  -  у  вiдповiдностi  з  ДСТУ

Б А.1.1-5-94, ДСТУ Б А.1.1-54-94, ДСТУ Б А.1.1-56-94.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.4

4 Загальнi положення

4.1 Даний стандарт установлює такi методи визначення:

а) водопоглинання

1) у водi температурою (20 +- 5) град. С;

2) у киплячiй водi;

б) середньої густини

1) зразкiв правильної геометричної форми;

2) зразкiв неправильної геометричної форми;

в) дiйсної густини;

г) морозостiйкостi.

4.2 Випробовувати та зберiгати зразки слiд у примiщеннях з тем-

пературою повiтря  (20 +- 5)  град. С,  вiдносною  вологiстю  (60

+- 10) %.

4.3 Визначення водопоглинання, середньої  густини  та  морозос-

тiйкостi проводять на зразках:

- цегли i каменю  рядового  та  лицьового  силiкатного  та  ке-

рамiчного (в тому числi для димових труб) - на цiлих  виробах

або їх половинках правильної геометричної форми;

- цiлих черепицi, дренажних труб;

- вихiдних гiрських порiд, виробiв та матерiалiв iз  природного

каменю i гiпсобетону - у виглядi кубiв з ребром 40... 150  мм

або цилiндрiв дiаметром 40... 100 мм i рiвною дiаметру  висо-

тою;

- плит облицювальних iз природного каменю та  iнших  матерiалiв

розмiрами не менше 100х100 мм i товщиною, яка  дорiвнює  тов-

щинi виробiв.

Допускається визначення середньої густини та водопоглинання  на

зразках неправильної геометричної форми.

4.4 Порядок вiдбору зразкiв для випробувань,  їх  кiлькiсть,  а

також  види  та  перiодичнiсть   випробувань    установлюють    у

вiдповiдностi з дiючою нормативною документацiєю на матерiали  та

вироби конкретних видiв.

4.5 Засоби вимiрювання, обладнання та пристрої повиннi забезпе-

чувати вимоги даного стандарту i мають бути перевiренi в установ-

леному порядку державними органами.

4.6 Зважування зразкiв в залежностi вiд їх маси виконують з по-

хибкою, у грамах, не бiльше:

- До       20             включ. -  0,002

- Понад    20   до  1000 г -"-   -  1

- -"-    1000  -"- 10000 г -"-   -  5

- -"-   10000              -"-   - 50

4.7 Лiнiйнi розмiри зразкiв кубiв i цилiндрiв визначають з  по-

хибкою не бiльше 0,1 мм, iнших зразкiв - не бiльше 1 мм.

4.8 Об'єм зразкiв неправильної геометричної форми визначають  з

похибкою не бiльше 1 %.

4.9 Силiкатнi вироби випробовують не  ранiше,  нiж  через  добу

пiсля їх автоклавної обробки.

4.10 Висушують зразки до постiйної маси в електрошафi при  тем-

пературi (105 +- 5) град. С.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.5

Зразки на основi або з застосуванням гiпсу  висушують  до  пос-

тiйної маси при температурi (40 +- 5) град. С.

4.11 Висушування зразкiв до постiйної маси вважається  закiнче-

ним, якщо рiзниця мiж двома послiдовними зважуваннями  у  процесi

висушування не перевищує припустимої похибки  у  вiдповiдностi  з

4.6. Перерва мiж двома послiдовними зважуваннями повинна бути  не

менше 2 год.

4.12 Вихiднi данi та результати випробувань зразкiв заносять  в

журнали випробувань, окремо  для  кожного  виду  виробiв  та  ма-

терiалiв, на основi яких показники властивостей матерiалiв i  ви-

робiв включають у паспорт або iнший документ,  який  характеризує

якiсть продукцiї.

5 Визначення водопоглинання у  водi  температурою

(20 +- 5) град. С

5.1 Засоби випробування та допомiжнi пристрої:

- посудина з гратками;

- електрошафа сушильна з автоматичним регулюванням  температури

в межах (40 +- 5) град. С i (105 +- 5) град. С;

- ваги згiдно з ГОСТ 24104.

5.2 Порядок пiдготовки до проведення випробування

5.2.1 Виготовлення i пiдготовку зразкiв до випробування  прово-

дять згiдно з 4.3 i 4.9.

5.2.2 Водопоглинання визначають не менше, нiж на трьох  зразках

або згiдно з 4.4.

5.2.3 Зразки природного каменю i керамiчних матерiалiв поперед-

ньо висушують до постiйної маси за 4.10, 4.11.

Допускається не висушувати зразки  керамiчних  матерiалiв,  якi

узятi безпосередньо пiсля випалювання.

Зразки iнших матерiалiв випробовують без  попереднього  висушу-

вання.

5.2.4 Зразки неправильної форми  iз  гiрських  порiд  при  гео-

логiчнiй розвiдцi повиннi мати масу не  менше  100  г,  iз  iнших

видiв матерiалiв - не менше 200 г.

5.3 Порядок проведення випробування

5.3.1 Зразки укладають на гратки в посудину з водою  температу-

рою  (20 +- 5) град. С в один ряд за висотою з зазорами мiж  ними

не менше 20 мм так, щоб рiвень води був вище за верх  зразкiв  на

(20 - 100) мм.

Зразки матерiалiв густиною менше 1000 кг/куб.  м  повиннi  бути

привантаженi для запобiгання їх спливанню.

5.3.2 Зразки  витримують  у  водi   (48 +- 1)  год,  водостiйкi

гiпсовi зразки - 2 год.

5.3.3 Насиченi водою зразки виймають iз води,  обтирають  воло-

гою губкою або м'якою тканиною i зважують. Масу води, яка  витек-

ла iз зразка на шальку ваг, включають в масу  зразка,  насиченого

водою. Зважування кожного зразка повинно бути закiнчено  протягом

2 хв пiсля його витягнення iз води.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.6

Пiсля зважування зразки, якi не пiдлягали висушуванню до їх ук-

ладання в посудину з водою, висушують до постiйної маси за  4.10,

4.11.

5.4 Правила обробки результатiв випробування

5.4.1 Водопоглинання зразка (Wi) у вiдсотках  за  масою  обчис-

люють за формулою:

m  - m

1

Wi = -------- * 100,                  (1)

m

де m - маса зразка, насиченого водою, г;

1

m - маса зразка, висушеного до постiйної маси, г.

Водопоглинання зразкiв  (W) визначають  як  середньоарифметичне

значення результатiв визначення водопоглинання всiх зразкiв, роз-

раховане з точнiстю до 1 %.

5.4.2  Вихiднi  данi  i  результати  визначень   водопоглинання

зразкiв заносять до журналу випробувань за формою, яка наведена в

додатку А.

5.5 Наведений метод є арбiтражним.

6 Визначення водопоглинання в киплячiй водi

6.1 Засоби випробування i допомiжнi пристрої згiдно  з  5.1.

Електроплитка згiдно з  ГОСТ  14919  чи  будь-який  iнший  наг-

рiвальний прилад, який забезпечує кипiння води в посудинi.

6.2 Порядок пiдготовки до проведення випробування згiдно з 5.2.

6.3 Порядок проведення випробування

Зразки укладають в посудину з водою згiдно з 5.3.1,  нагрiвають

до температури кипiння води (приблизно протягом  1  год),  кип'я-

тять 4 год. У процесi кип'ятiння воду доливають, щоб зразки  весь

час випробування були покритi водою.  Потiм  зразки  залишають  у

водi на 16 - 24 год для  охолодження  до  температури  повiтря  в

примiщеннi. Далi випробування проводять згiдно з 5.3.3.

6.4 Правила обробки результатiв випробування згiдно з 5.4.

7 Визначення середньої густини

7.1 Засоби випробування та допомiжнi пристрої:

- електрошафа сушильна i ваги згiдно з 5.1;

- лiнiйка вимiрювальна металева згiдно з ГОСТ 427;

- штангенциркуль  з  похибкою   вимiрювання  0,1  мм  згiдно  з

ГОСТ 166;

- об'ємомiр або гiдростатичнi ваги;

- парафiн технiчний згiдно з ГОСТ 23683;

- посудини для насичення водою i кип'ятiння зразкiв.

7.2 Порядок пiдготовки до проведення випробування

7.2.1 Середню густину визначають на зразках правильної  геомет-

ричної форми з мiнiмальним розмiром 50 мм або  неправильної  гео-

метричної форми масою не менше 200 г.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.7

Середню густину дiрчастих,  порожнистих  i  пористо-порожнистих

виробiв визначають за об'ємом без вiдрахування пустот  тiльки  на

цiлих виробах.

7.2.2 Середню густину визначають не менше нiж на трьох  зразках

або у вiдповiдностi з 4.4.

7.2.3 Зразки очищають вiд пилу i висушують  до  постiйної  маси

згiдно з 4.10, 4.11. Зважування проводять згiдно з 4.6.

7.3 Порядок проведення випробувань зразкiв  правильної  геомет-

ричної форми

7.3.1 Об'єм зразкiв визначають за їх  геометричними  розмiрами,

що вимiрянi згiдно з 4.7.

7.3.2 Для визначення кожного лiнiйного розмiру зразок вимiрюють

в трьох мiсцях - по ребрах i серединi гранi.  За  остаточний  ре-

зультат приймають середнє арифметичне значення трьох вимiрiв.

Дiаметр зразка цилiндричної форми обчислюють як середнє арифме-

тичне чотирьох розмiрiв, що одержанi  вимiрюванням  двох  взаємно

перпендикулярних дiаметрiв на кожнiй паралельнiй площинi цилiндра.

Висоту зразка цилiндричної форми обчислюють як середнє  арифме-

тичне значення чотирьох вимiрiв - по два вимiри на  взаємно  пер-

пендикулярних площинах, що перетинають  цилiндр  за  його  верти-

кальною вiссю.

7.3.3 Правила обробки результатiв випробування

7.3.3.1 Середню густину зразка (Рсер.i) в кг/куб. м  обчислюють

за формулою:

m

Рсер.i = --- * 1000,                  (2)

V

де m - маса зразка, висушеного до постiйної маси, г;

V - об'єм зразка, куб. см.

7.3.3.2 Середню густину зразкiв (Рсер) визначають як середньоа-

рифметичне результатiв визначень середньої густини усiх  зразкiв,

що розраховане з точнiстю до 10 кг/куб. м.

7.3.3.3 Вихiднi данi i результати визначень  середньої  густини

зразкiв заносять в журнал випробувань за формою, яка  наведена  у

додатку Б.

7.4 Порядок проведення випробування зразкiв  неправильної  гео-

метричної форми

7.4.1 Об'єм зразкiв визначають гiдростатичним  зважуванням  або

об'ємомiром з точнiстю до 1 %.

7.4.2 Випробування зразкiв з використанням гiдростатичного зва-

жування

7.4.2.1 Середню густину пористих матерiалiв визначають  на  па-

рафiнованих зразках.

Парафiнування проводять зануренням зразка  в  розплавлений  при

температурi (80 +/- 5) град. С парафiн. Пузирки або  трiщини,  що

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.8

утворюються на  парафiновiй  плiвцi,  видаляють  гарячою  голкою.

Утворена на поверхнi зразка плiвка парафiну повинна мати  товщину

близько 1 мм.

Парафiнований зразок  зважують  на  звичайних  лабораторних,  а

потiм на гiдростатичних вагах.

7.4.2.2 Правила обробки результатiв випробування

Середню густину зразка (Рсер.i) в кг/куб. м обчислюють за  фор-

мулою:

m

Pcер.i = ------------------- * 1000,         (3)

m  - m

п

m  - m' - --------

п    п       Рп

де m  - маса зразка, висушеного до постiйної маси,  г;

m  - маса парафiнованого зразка, г;

п

m' - маса парафiнованого  зразка у водi, г;

п

Pп - густина парафiну, яка приймається рiвною 0,93 г/куб. см.

7.4.2.3 Далi визначення проводять згiдно з 7.3.3.2 i 7.3.3.3.

7.4.2.4 Середню густину  щiльних  i  дрiбнопористих  матерiалiв

визначають на насичених водою зразках.

Насичення зразкiв проводять кип'ятiнням у водi протягом 2 год з

подальшим охолодженням у тiй самiй водi до кiмнатної  температури

або зануренням у воду температурою (20 +- 5) град. С на 24 год.

Насиченi водою зразки обтирають вологою губкою або м'якою  тка-

ниною i зважують на звичайних лабораторних, а потiм на  гiдроста-

тичних вагах.

7.4.2.5 Правила обробки результатiв випробування

Середню густину зразка (Рсер.i) в кг/куб. м обчислюють за  фор-

мулою:

m

Рсер.i = --------- * 1000,               (4)

m  - m'

1    1

де m  - маса зразка, висушеного до постiйної маси, г;

m  - маса зразка, насиченого водою, г;

1

m' - маса зразка, насиченого водою, у водi, г.

1

7.4.2.6 Далi визначення проводять згiдно з 7.3.3.2 i 7.3.3.3.

7.4.3 Випробування зразкiв з застосуванням об'ємомiра

7.4.3.1 Об'ємомiр (рисунок 1) наповнюють водою температурою (20

+-5 ) град. С  до тих пiр, поки вона не  потече  iз трубки. Пiсля

припинення падiння крапель iз трубки пiд неї ставлять  попередньо

зважену посудину. Далi парафiнований за 7.4.2.1 або насичений во-

дою за 7.4.2.4 зразок на  тонкому дротi  або  нитцi  занурюють  в

об'ємомiр, при цьому вода, що  витиснена  зразком,  через  трубку

витiкає у посудину.

Пiсля припинення падiння крапель посудину з  водою  зважують  i

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.9

визначають масу води, що витиснена зразком.

Маса витисненої води у грамах при її  густинi,  що  приймається

рiвною 1 г/куб. см, вiдповiдає об'єму зразка в куб. см.

7.4.3.2 Правила  обробки  результатiв  випробування

Середню густину зразка (Рсер.i) в кг/куб. м обчислюють за  фор-

мулою:

- для парафiнованого зразка

m

Рсер.i = --------------- * 1000,             (5)

m  - m

п

m  - ------

в     Рп

- для насиченого водою зразка

m

Рсер.i = --- * 1000,               (6)

m

в

де m - маса зразка, висушеного до постiйної маси, г;

m  - маса води, витисненої зразком, г;

в

m  - маса парафiнованого зразка, г;

п

Рп - густина парафiну, яка приймається рiвною 0,93 г/куб.см.

7.4.3.3 Далi визначення проводять згiдно з 7.3.3.2 i 7.3.3.3.

8 Визначення дiйсної густини

8.1 Засоби випробування i допомiжнi пристрої:

- електрошафа сушильна згiдно з  ТУ  16-681.032  або  будь-якої

iншої конструкцiї з автоматичним регулюванням  температури  в

межах (40 +- 5) град. С i (105 +- 5) град. С;

- ваги згiдно з ГОСТ 24104;

- термостат будь-якої конструкцiї,  що  забезпечує  пiдтримання

температури (20 +- 2) град. С;

- вакуумексикатор виконання 1 згiдно з ГОСТ 25336 в комплектi з

водоструминним чи масляним вукуумним насосом  згiдно  з  ГОСТ

25662, що забезпечує розрiдження  не  бiльше  532  Па  (4  мм

рт.ст.);

- ексикатор виконання 2 згiдно з ГОСТ  25336  з  концентрованою

сiрчаною кислотою згiдно з ГОСТ 4204 або  безводяним  хлорис-

тим кальцiєм згiдно з ГОСТ 450;

- пiкнометри мiсткiстю 50-100 мм типiв ПЖ2, ПЖЗ i ПТ  згiдно  з

ГОСТ 22524 з конусами згiдно з ГОСТ 8682;

- ступка фарфорова або агатова з товкачиком;

- бюкс скляний згiдно з ГОСТ 25336 або чашка фарфорова згiдно з

ГОСТ 9147;

- сита з сiткою N1 i N0,063 згiдно з ГОСТ 6613;

- баня водяна або пiщана;

- вода дистильована згiдно з ГОСТ 6709 або iнша  рiдина,  iнер-

тна по вiдношенню до матерiалу, який випробовується.

8.2 Порядок пiдготовки до проведення випробування

8.2.1 Дiйсну густину визначають на пробi, що вiдiбрана не  мен-

ше нiж вiд трьох зразкiв.

8.2.2 Для пiдготовки проби вiд кожного зразка ззовнi i з  сере-

дини вiдколюють по два куски масою не менше  100  г  кожний,  якi

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.10

подрiбнюють до зерен розмiром близько 5 мм.

Квартуванням вiдбирають наважку масою не менше  100  г  i  под-

рiбнюють її в фарфоровiй або агатовiй ступцi до  повного  проход-

ження через сито з сiткою N1.  Далi квартуванням  вiдбирають  на-

важку масою не менше ЗО г i подрiбнюють її до повного  проходжен-

ня через сито з сiткою N0,063.  Приготовлену порошкоподiбну  про-

бу висушують до постiйної маси i  охолоджують  в  ексикаторi  над

концентрованою  сiрчаною  кислотою  або   безводяним    хлористим

кальцiєм до температури примiщення.

8.3 Порядок проведення випробування

8.3.1 Визначення проводять паралельно на  двох  наважках  масою

близько 10 г кожна, що вiдiбранi вiд проби.

8.3.2 Вiдiбрану наважку висипають в чистий, висушений  i  попе-

редньо зважений пiкнометр. Пiкнометр зважують разом  з  порошком,

який випробовується, потiм наливають в нього воду (або iншу iнер-

тну рiдину) в такiй кiлькостi, щоб вiн був  заповнений  приблизно

на 50 % об'єму.

Для видалення повiтря iз порошку наважки i рiдини пiкнометр  iз

вмiстом  витримують  пiд  вакуумом  в  ексикаторi  до  припинення

видiлення пузирчикiв. Допускається при використаннi як рiдини во-

ди видаляти повiтря кип'ятiнням пiкнометра  iз  вмiстом  протягом

15 - 20 хв в трохи нахиленому станi на водянiй або пiщанiй банi.

8.3.3 Пiсля видалення повiтря  пiкнометр  типу  ПЖЗ  заповнюють

рiдиною повнiстю,  а  типiв  ПЖ2  i  ПТ  -  до  мiтки.  Пiкнометр

помiщають в термостат з температурою (20 +- 2) град. С,  в  якому

витримують не менше 15 хв.

8.3.4 Пiсля витримування в термостатi пiкнометр типу ПЖЗ закри-

вають пробкою з отвором таким чином, щоб рiдина заповнила капiляр

i надлишок її вилився. Потiм його старанно витирають  губкою  або

фiльтрувальним папером.

В пiкнометрах типiв ПЖ2 i ПТ рiвень рiдини доводять до  нижньої

мiтки за нижнiм менiском.

Пiсля досягнення постiйного рiвня рiдини пiкнометр зважують.

8.3.5 Пiсля зважування пiкнометр звiльняють вiд вмiсту,  проми-

вають, заповнюють тiєю самою рiдиною, видаляють iз  неї  повiтря,

витримують в термостатi, доводять рiдину до  постiйного  рiвня  i

знову зважують.

8.4 Правила обробки результатiв випробування

8.4.1 Дiйсну густину наважки (Рдi) в г/куб.  см  обчислюють  за

формулою:

(m  - m )*Pp

2    3

Рдi = ------------------------,            (7)

(m  - m ) - (m  - m )

4    3      5    2

де m  - маса пiкнометра з наважкою, г;

2

m  - маса пiкнометра, г;

3

Pp - густина води (приймається рiвною 1,0 г/куб. см)

або iнертної рiдини, г/куб. см;

m  - маса пiкнометра з рiдиною, г;

4

m  - маса пiкнометра з наважкою i рiдиною, г.

5

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.11

8.4.2 Дiйсну густину зразкiв (Рд) визначають як середньоарифме-

тичне значення результатiв випробування двох  наважок  проби,  що

розраховане з точнiстю до 0,01 г/куб. см.

8.4.3 Розбiжнiсть мiж результатами паралельних визначень не по-

винна бути бiльше 0,02 г/куб. см. При бiльших розбiжностях дiйсну

густину зразка визначають повторно.

8.4.4 Вихiднi  данi  i  результати  визначень  дiйсної  густини

зразкiв заносять в журнал випробувань за формою,  що  наведена  в

додатку В.

9 Визначення морозостiйкостi при об'ємному заморожуваннi

9.1 Оцiнка морозостiйкостi проводиться  за  зовнiшнiм  виглядом

(ступенем пошкоджень) i (або) втратою мiцностi на стиск, i  (або)

втратою маси вiдповiдно до вимог дiючих нормативних документiв на

вироби i матерiали конкретних видiв.

9.2 Засоби випробування i допомiжнi пристрої:

- електрошафа сушильна з автоматичним  регулюванням  температу-

ри в межах (40 +- 5) град. С i (105 +- 5) град. С;

- ваги згiдно з ГОСТ 2404;

- ванни для насичення водою i вiдтавання  зразкiв  з  пристроєм

для пiдтримання температури води (20 +- 5) град. С;

- сiтчастий контейнер для розмiщення зразкiв;

- сiтчастий стелаж для розмiщення зразкiв в морозильнiй камерi;

- морозильна камера з примусовою вентиляцiєю i автоматичним ре-

гулюванням температури в межах мiнус (18 +- 2) град. С;

- засоби для проведення випробувань зразкiв на стиск  згiдно  з

роздiлом 1 ГОСТ 8462.

9.3 Порядок пiдготовки до випробування

9.3.1 Виготовлення i пiдготовку зразкiв до випробування  прово-

дять у вiдповiдностi з 4.3, 4.9 i 5.2.3.

9.3.2 Для визначення морозостiйкостi за втратою мiцностi вiдби-

рають або виготовляють п'ять контрольних  та  по  п'ять  основних

зразкiв для кожної марки за морозостiйкiстю, що перевiряється.

Для визначення морозостiйкостi за втратою маси або за зовнiшнiм

виглядом (ступенем пошкоджень) вiдбирають або виготовлюють  п'ять

зразкiв.

9.3.3 Вiдiбранi для випробування зразки за  зовнiшнiм  виглядом

i розмiрами повиннi задовольняти вимоги дiючих нормативних  доку-

ментiв на матерiали i вироби конкретних видiв.

На зразках незмивною фарбою наносять номери партiй  i  зразкiв,

фiксують iснуючi дефекти (трiщини, вiдколи ребер, кутiв), що  до-

пускаються нормативними документами.

9.3.4  Виготовленi  для  випробувань  зразки  не  повиннi  мати

зовнiшнiх дефектiв.

9.3.5 Контрольнi зразки перед випробуванням на мiцнiсть, а  ос-

новнi зразки перед заморожуванням насичують водою  згiдно  з  5.3

або 6.3.

Допускається використовувати зразки безпосередньо пiсля  визна-

чення їх водопоглинання.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.12

9.4 Порядок проведення випробування

9.4.1 Контрольнi зразки не пiзнiше 2 год  пiсля  витягнення  iз

ванни випробовують на стиск згiдно з ГОСТ 8462.

9.4.2 Основнi зразки завантажують у морозильну камеру в сiтчас-

тому контейнерi або установлюють на сiтчастий стелаж  камери  та-

ким чином, щоб вiдстань мiж зразками, стiнками контейнерiв i  ви-

щими стелажами була не менше 50 мм.

Початком заморожування вважають момент  установлення  у  камерi

температури мiнус 16 град. С.

9.4.3 Температуру повiтря  у  морозильнiй  камерi  вимiрюють  у

центрi її об'єму у безпосереднiй близькостi вiд зразкiв.

9.4.4 Тривалiсть одного заморожування зразкiв  при  температурi

повiтря у камерi мiнус (18 +- 2) град. С повинна бути не менше:

- 2 год - для плит завтовшки до 25 мм;

- 4 год - для плит завтовшки бiльше 25 мм; порожнистих  каменiв

i цегли усiх видiв;  для кубiв i цилiндрiв: з розмiрами (реб-

рами куба або дiаметром i висотою цилiндра) до 150 мм  включ-

но i середньою густиною бiльше 1800 кг/куб. м, з розмiрами до

100 мм включно i середньою густиною вiд  1200  кг/куб.  м  до

1800 кг/куб. м.

- 6 год - для кубiв i цилiндрiв: з розмiрами до 150 мм  включно

i середньою густиною вiд 1200 кг/куб. м до 1800 кг/куб. м,  з

розмiрами до 100 мм включно i середньою густиною  менше  1200

кг/куб. м;

- 8 год - для кубiв i цилiндрiв з розмiрами до 150 мм включно i

середньою густиною менше 1200 кг/куб. м.

При одночасному заморожуваннi зразкiв рiзних розмiрiв i  густи-

ни час заморожування приймається найбiльшим.  Перерва  в  процесi

одного заморожування не допускається.

9.4.5 Зразки пiсля заморожування вiдтаюють у ваннi з водою  при

температурi (20 +- 5) град. С.  Зразки розмiщують, як зазначено у

9.4.2,  при  цьому  шар  води над зразками повинен бути не  менше

50 мм. Тривалiсть одного вiдтавання повинна бути не менше полови-

ни тривалостi заморожування.

9.4.6 Один цикл випробування не повинен перевищувати 24 год.

9.4.7 У випадку вимушеної перерви у випробуваннi  зразки  пiсля

вiдтавання зберiгають на повiтрi не бiльше 5 дiб.  Перед  продов-

женням випробування зразки знову насичують водою згiдно з 5.3 або

6.3 (без висушування зразкiв iз природного  каменю  i  керамiчних

матерiалiв i зважування зразкiв iз iнших матерiалiв пiсля водона-

сичення).

При перервi у випробуваннi бiльше 5  дiб  випробування  вiднов-

люють на нових зразках.

9.4.8 Число циклiв випробування, що необхiдне для контролю мар-

ки зразкiв за морозостiйкiстю, установлюють у вiдповiдностi з ви-

могами дiючих нормативних документiв на матерiали i  вироби  кон-

кретних видiв.

9.4.9 При проведеннi випробування на морозостiйкiсть зразки ог-

лядають через кожнi 5 циклiв, якщо вимагається 15 i 25 циклiв по-

перемiнного заморожування i вiдтавання, i через кожнi  10  циклiв

при 35 i бiльше циклiв безпосередньо  пiсля  їх  вiдтавання.  При

цьому контролюють стан  зразкiв:  руйнування,  з'явлення  трiщин,

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.13

вiдколiв,  злущення  поверхнi,  викришування,  розшарування.  При

з'явленнi видимих пошкоджень випробування припиняють i в  журналi

випробувань роблять запис  про  те,  що  зразки  не  вiдповiдають

потрiбнiй марцi за морозостiйкiстю.

9.4.10 При оцiнцi морозостiйкостi за зовнiшнiм виглядом (ступе-

нем пошкоджень) пiсля проведення потрiбного числа циклiв випробу-

вань роблять вiзуальний огляд зразкiв  i  фiксують  дефекти,  якi

з'явились.

9.4.11 При оцiнцi морозостiйкостi за втратою маси пiсля  прове-

дення потрiбного числа циклiв випробувань  зразки  iз  природного

каменю i керамiчних матерiалiв висушують  до  постiйної  маси,  а

зразки з iнших матерiалiв зважують вiдразу пiсля вiдтавання.

9.4.12 При оцiнцi морозостiйкостi за втратою мiцностi на  стиск

основнi зразки пiсля проведення потрiбного числа циклiв  випробу-

вань не пiзнiше 2 год пiсля витягнення iз ванни  випробовують  на

стиск згiдно з ГОСТ 8462.

9.5 Правила обробки результатiв випробування

9.5.1 При оцiнцi морозостiйкостi за зовнiшнiм виглядом  (ступе-

нем пошкоджень) зразки вважають такими, що витримали  випробуван-

ня, якщо пiсля потрiбного числа циклiв випробувань вони  не  руй-

нуються або на їх поверхнi не буде виявлено  видимих  пошкоджень.

Ознаки  пошкоджень  (розшарування,  лущення,  вiдколи,  наскрiзнi

трiщини, викришування) встановлюються дiючими нормативними  доку-

ментами на матерiали та вироби конкретних видiв.

9.5.2 Втрату маси зразка ("Дельта" mi) у вiдсотках обчислюють за форму-

лами:

- для зразкiв iз керамiчних матерiалiв i природного каменю

m - m

6

"Дельта" mi = -------- * 100;              (8)

m

- для зразкiв iз iнших матерiалiв

m - m

1   7

"Дельта" mi = -------- * 100,              (9)

m

1

де m  - маса зразка, висушеного до постiйної маси, г;

m  - маса зразка, висушеного до  постiйної  маси,  пiсля  пот-

6   рiбного числа циклiв випробувань, г;

m  - маса зразка, насиченого водою, г;

1

m  - маса зразка, насиченого  водою,  пiсля  потрiбного  числа

7   циклiв випробувань, г.

За значення втрати маси ("Дельта" m) зразкiв приймають середньоарифме-

тичне значень результатiв визначень втрати маси всiх зразкiв,  що

розраховане з точнiстю до 1 %.

Зразки вважають такими, що витримали випробування, i їх  марка

за морозостiйкiстю вiдповiдає такiй, що вимагається, якщо  втрата

маси пiсля випробування  не  перевищує  нормованих  границь,  якi

встановлюються дiючими нормативними документами на  матерiали  та

вироби конкретних видiв.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.14

9.5.3 Втрату мiцностi ("Дельта" R) зразкiв на стиск у вiдсотках обчис-

люють з точнiстю до 1 % за формулою:

Rk - R

"Дельта" R = ------- * 100,               (10)

Rk

де Rk  - середньоарифметичне  значення  границь  мiцностi  на

стиск контрольних зразкiв, МПа;

R - середньоарифметичне значення границь  мiцностi  на  стиск

основних зразкiв пiсля потрiбного числа циклiв випробувань.

Марка зразкiв за морозостiйкiстю вiдповiдає такiй,  що  вима-

гається, якщо втрата мiцностi основних зразкiв пiсля  випробуван-

ня не перевищує нормованих границь, що встановленi дiючими норма-

тивними документами на матерiали i вироби конкретних видiв.

9.5.4 Вихiднi данi i результати визначення морозостiйкостi за-

носять в журнал випробувань за формою, яка наведена в додатку Г.

9.6 Допускається визначати морозостiйкiсть методом односторон-

нього заморожування у вiдповiдностi з додатком Д.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.15

Додаток А

обов'язковий)

Форма журналу випробування зразкiв на водопоглинання

Таблиця А.1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата   |      |       | Пiдпис  |         |           |           |           |           |

надхо- |Номер |Форма i|особи, що|Дата ви- |Маса зраз- |Маса зраз- |Водопогли- |Водопогли- |

дження |партiї|розмiри|прийняла |пробуван-|ка, висуше-|ка, насиче-|нання зраз-|нання зраз-|Пiдпис вiд-

або ви-|  i   |зразкiв|зразки на|   ня    |ного до по-|ного водою,|  ка, Wi,  |  кiв, W,  |повiдальної

готов- |зразка|       | випробу-|         |  стiйної  |  m , г    |у вiдсотках|у вiдсотках|   особи

лення |      |       |  вання  |         |маси, m, г |   1       | за масою  | за масою  |

зразкiв|      |       |         |         |           |           |           |           |

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   |  2   |   3   |    4    |    5    |     6     |     7     |     8     |     9     |    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник лабораторiї                                    (П.I.Б)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.16

Додаток Б

(обов'язковий)

Форма журналу випробування зразкiв на середню густину

Таблиця Б.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Результати випробування зразкiв

|---------------------------------------------------------------------------

|                        |          Неправильної геометричної форми

|                        |--------------------------------------------------

|                        |  парафiнованих    |   насичених  |     |    |

Вихiднi данi зразкiв     |       Правильної       |                   |     водою    |     |    |

|   геометричної форми   |----------------------------------|     |    |

|                        |    гiдро-    |    |  гiдро- |    |     |    |

|                        |  статичним   |Об'є|статичним|Об'є|     |    |

|                        |    зважу-    |момi|  зважу- |момi|     |    |

|                        |    ванням    | ром|  ванням | ром|     |    |

----------------------------------------------------------------------------------------|     |    |

|   |    |Пiд-|    |    |    |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

|   |    |пис |    |    |    |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

Дата|   |    |осо-|    |Маса|    |   |Сере-|Сере|    |    |Маса|    |    |    |Маса|    |Сере-|Сере|

над-|   |    | би,|    |зра-|Гео-|   | дня |дня |    |Маса|пара|    |Маса|    |зра-|Маса| дня |дня |

ход-|Но |    | що |    |зка,|мет-|   | гус-|гус-|Пiд-|пара|фiно|Гус-|води|Маса|зка,|води| гус-|гус-|Пiд-

жен-|мер|Фор-|прий|Дата|вису|рич-|Об'| тина|тина|пис |фiно|ва- |тина|вити|зра-|наси|вити| тина|тина|пис

ня  |пар| ма |няла|вип-| ше-| нi |єм | зра-|зра-|вiд-|ва- |ного|пара|сне-|зка,| че-|сне-| зра-|зра-|вiд-

або |тiї|зра-|зра-|робу|ного|роз-|зра| зка,|зкiв|повi|ного|зра-|фiну|ної |наси|ного|ної | зка,|зкiв|повi

виго| i |зкiв|зки |ван-| до |мiри|зка|Рсер |Рсер|даль|зра-|зка |Рп ,|зра-| че-| во-|зра-|Рсер |Рсер|даль

тов-|зра|    | на | ня |пос-|зра-| V,|    i| кг/|ної |зка,| у  | г/ |зком|ного|дою,|зком|    i| кг/|ної

лен-|зка|    | ви-|    |тiй-|зка,|куб| кг/ |куб.|осо-|m ,г|водi|куб.|m ,г| во-| у  |m ,г| кг/ |куб.|осо-

ня  |   |    |про-|    |ної | мм | см|куб.м|  м |би  | п  |m',г| см | в  |дою,|водi| в  |куб.м|  м |би

зра-|   |    | бу-|    |маси|    |   |     |    |    |    | п  |    |    |m ,г|m',г|    |     |    |

зкiв|   |    |ван-|    |m, г|    |   |     |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |    |     |    |

|   |    | ня |    |    |    |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 |  9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 | 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примiтка. Графи 7-21 заповнюються у залежностi вiд форми зразкiв згiдно з 7.2.1

i способу випробування зразкiв неправильної геометричної форми згiдно з 7.4.2

Начальник лабораторiї                                (П.I.Б)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.17

Додаток В

(обов'язковий)

Форма журналу випробування зразкiв на дiйсну густину

Таблиця В.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата   |      |      | Пiдпис  |      |Маса |    |Густина во-|Маса |           |Дiйсна|Дiйсна|Пiдпис

надхо- |Номер |Форма |особи, що| Дата |пiкно|Маса|ди (прийма-|пiкно|Маса пiкно-|густи-|густи-| вiд-

дження |партiї|i роз-|прийняла |випро-|метра|пiк-|ється рiв- |метра|метра з на-|на на-|на зра|повi-

або ви-|  i   | мiри |зразки на|буван-|з на-|номе|ною 1) або |з рi-|важкою i   |важки,|зкiв, |даль-

готов- |зразка|зраз- | випробу-|  ня  |важ- |тра | iнертної  | дi- | рiдиною,  | Рдi, | Рд,  | ної

лення |      | кiв  |  вання  |      |кою, |m ,г|рiдини, Рр,| ною,|   m , г   |г/куб.|г/куб.|особи

зразкiв|      |      |         |      |m , г| 3  | г/куб. см |m , г|    5      | cм   | cм   |

|      |      |         |      | 2   |    |           | 4   |           |      |      |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1   |  2   |   3  |    4    |  5   |  6  |  7 |     8     |  9  |    10     |  11  |  12  |  13

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник лабораторiї                                    (П.I.Б)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.18

Додаток Г

(обов'язковий)

Форма журналу випробування зразкiв на морозостiйкiсть

Таблиця Г.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вихiднi данi зразкiв               |             Результати випробування зразкiв

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |    |    |    |   |         | Мiцнiсть |п|за|   |Опис|    |   |   |    |Мiц- |Сере |   |    |   |

|   |    |    |    |   |         |на стиск у|о|кi|   |зов-|    |Ма-|   |    |нiсть|дньо |   |    |   |Ме-

|   |    |Пiд-|    |   |   Маса  |водонасиче|ч|н |   | нi-|Маса|са |   |    | на  |арiф |   |Вис-|   |тод

|   |    |пис |    |   | основних|ному станi|а|че|   |шнiх|зра-|во-|Вт |    |стиск|мети |Вт |нов-|Пiд|ви-

Дата|   |    |осо-|Про-|   | зразкiв,|контроль- |т|н |   | де-|зка |до-|ра-|Сере|окре-|чне  |ра-|вки |пис|про

над-|   |Фор-| би,|ект-|Оп-|    г    |них зраз- |к|ня|Чи-|фек-| ви-|на-|та |дньо|мого |мiц- |та |про |вiд|бу-

ход-|Но |ма i| що | на |ис |         |кiв, МПа  |у|  |сло|тiв,|суше|си-|ма-|арiф|зраз-|ностi|мiц| ре-|по-|ван

жен-|мер|гео-|прий|мар-|зов|-------------------------|цик| що |ного|че-|си |мети|ка у | на  |нос|зуль|вi-|ня

ня  |пар|мет-|няла| ка |нiш| ви-|    |     |    |    |лiв|з'я-| до |но-|зра|чне |водо-|стиск|тi,|тати|да-|на

або |тiї|рич-|зра-| за |нiх|суше| у  |     |    |    |ви-|ви- |пос-|го |зка|втра|наси-|у во-|R,|ви- |ль-|мо-

виго| i | нi |зки |моро|де-|них |водо|окре-|сере|    |про|лися|тiй-|зра|m | ти |чено-|дона-| % |про-|ної|ро-

тов-|зра|роз-| на |зос-|фек| до |наси|мого |дньо|Дата|бу-|пiс-|ної |зка|  h|маси| му  |сиче-|   |бува|осо|зос

лен-|зка| мi-| ви-|тiй-|тiв|пос-|чено|зраз-|арiф|ви- |ван| ля |ма- |m ,|   |m, |станi|ному |   |ння |би |тiй

ня  |   | ри |про-|кiс-|   |тiй-| му | ка, |мети|про-|ня |ви- |си, | 7 | % | %  |  Rh,|станi|   |    |   |кi

зра-|   |зраз| бу-|тю,F|   |ної |ста-| Rki |чне,|бу- |   |про-|m ,г| г |   |    | МПа |R,МПа|   |    |   |сть

зкiв|   | кiв|ван-|    |   |ма- | нi,|     | Rk |ван-|   |бува| 5  |   |   |    |     |     |   |    |   |

|   |    | ня |    |   |си,m| m  |     |    | ня |   |ння |    |   |   |    |     |     |   |    |   |

|   |    |    |    |   |       1 |     |    |    |   |    |    |   |   |    |     |     |   |    |   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  |  9  | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15| 16| 17 | 18  | 19  |20 | 21 | 22|23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примiтка. Графи 13-20 заповнюються в залежностi вiд потрiбної оцiнки морозостiйкостi згiдно з 9.1.

Начальник лабораторiї                                (П.I.Б)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.19

Додаток Д

(рекомендований)

Визначення морозостiйкостi

при односторонньому заморожуваннi

Метод визначення морозостiйкостi при односторонньому заморожу-

ваннi використовують  при  випробуваннях  цегли  i  каменiв  усiх

видiв, а також плит завтовшки бiльше 40 мм.

Д.1 Засоби випробування i допомiжнi пристрої:

- холодильно-дощувальна установка (ХДУ), основнi технiчнi  ха-

рактеристики якої наведенi в таблицi Д.1.

Допускається застосування морозильної камери згiдно  з  9.2  з

такими пристроями i обладнанням:

- апарат для одностороннього  заморожування  зразкiв  (АДОЗЗ),

основнi технiчнi характеристики  якого  наведенi  в  таблицi

Д.1, або рама запiрна теплоiзолююча знiмна наскрiзна;

- установка дощувальна;

- пластини гумовi ОМБ 5 або ОМБ 10 згiдно з ГОСТ 7338;

- посудина з гратками;

- електрошафа сушильна згiдно з ТУ  16-681.032  або  будь-якої

iншої конструкцiї з автоматичним регулюванням температури  в

межах (40 +- 5) град. С i (105 +- 5) град. С;

- ванна з гiдравлiчним затвором згiдно з рисунком Д.1;

- ваги згiдно з ГОСТ 24104;

- решта засобiв випробування,  якi  необхiднi  для  проведення

випробування для  визначення  границi  мiцностi  зразкiв  на

стиск, - згiдно з роздiлом 1 ГОСТ 8462.

Ванна з гiдравлiчним затвором

Таблиця Д.1

Технiчнi характеристики ХДУ i АДОЗЗ

-----------------------------------------------------------------

|    Технiчнi характеристики

Найменування показникiв     |-----------------------------

|      ХДУ"    |    АДОЗЗ""

---------------------------------------------------------------

Загальна робоча поверхня         |              |

фрагмента, м кв.                 |      0,5     |     0,5

---------------------------------------------------------------

Напруга, яка використовується, В |      380     |     220

---------------------------------------------------------------

Потужнiсть, кВт                  |      0,5     |     0,4

---------------------------------------------------------------

Габаритнi розмiри, мм:

---------------------------------------------------------------

установки                     |2030х1260х1700|      -

---------------------------------------------------------------

контейнера                    |        -     | 875х595х1125

---------------------------------------------------------------

касети                        |        -     | 530х260х550

---------------------------------------------------------------

Маса,  кг                        |       720    |     200

---------------------------------------------------------------

Холодагент, номер фреону         |  12; 22; 502 |      -

-----------------------------------------------------------------

"  Установка є автономним устаткуванням.

""  Апарат, призначений для роботи у морозильнiй камерi.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.20

Д.2 Порядок пiдготовки до випробування

Д.2.1 Для визначення морозостiйкостi  за  ступенем  пошкоджень

або за втратою маси вiдбирають не менше восьми цiлих  зразкiв,  а

за втратою мiцностi - не менше шiстнадцяти цiлих зразкiв.

Вiдiбранi зразки за зовнiшнiм виглядом i розмiрами повиннi за-

довольняти вимоги дiючих нормативних документiв  на  матерiали  i

вироби конкретних видiв.

На зразках фiксують наявнi трiщини, вiдколи  ребер,  кутiв  та

iншi дефекти, якi допускаються дiючими  нормативними  документами

на матерiали i вироби конкретних видiв, а також  маркують  повер-

хню зразкiв, яка призначена для заморожування.

Д.2.2 Зразки насичують водою у вiдповiдностi з роздiлом 5 про-

тягом 72 год. Зразки керамiчних виробiв та iз  природного  каменю

перед водонасиченням висушують до постiйної  маси.  Зразки  iнших

матерiалiв i виробiв пiсля водонасичення зважують.

Д.2.3 Зразки  збирають  у  виглядi  фрагмента  огороджувальної

конструкцiї завтовшки в одну цеглину  в  теплоiзолюючiй  запiрнiй

рамi або касетах контейнера АДОЗЗ.

У фрагментi з кожних восьми зразкiв два (попередньо  розпиленi

поперек навпiл) встановлюють парними половинками  одна  за  одною

поперечиком, а шiсть зразкiв - один  за  одним  ложком.  Горизон-

тальнi i вертикальнi поперечнi шви мiж зразками iмiтують проклад-

ками iз гумових пластин. Вертикальнi поздовжнi  шви  залишають  у

виглядi повiтряного прошарку.

У випадку неповного заповнення рами або касети зразками  зали-

шений по висотi об'єм заповнюють теплоiзолятором (гумовими  плас-

тинами, пiнопластом i т.iн.).

Д.2.4 При оцiнцi морозостiйкостi за ступенем пошкоджень  i  за

втратою маси використовують не менше п'яти (двох поперечикових  i

трьох ложкових) зразкiв, а при оцiнцi морозостiйкостi за  втратою

мiцностi - не менше десяти (чотирьох поперечикових i шести ложко-

вих) зразкiв з боку фрагмента, який призначений для заморожування.

При цьому як контрольнi зразки при оцiнцi за втратою  мiцностi

використовують сумiжнi з ними зразки  з  неохолоджуваної  сторони

(протилежної тiй, що заморожується) фрагмента.

Д.2.5 Тривалiсть складання фрагмента не повинна перевищувати 1

год. Пiсля складання поверхню фрагмента, що призначена для  замо-

рожування, пiддають попередньому дощуванню не менше 8  год  таким

чином, щоб вона покривалась суцiльною водяною плiвкою.

За вiдсутностi ХДУ дощування  проводять  на  установцi,  схема

якої наведена на рисунку Д.2.

Схема дощувальної установки

Температура води, яка обмиває поверхню фрагмента, повинна  бу-

ти (15 +- 5 ) град. С.

Д.2.6 При використаннi ХДУ або наскрiзної знiмної теплоiзолюю-

чої запiрної рами фрагмент поверхнi, яка призначена для заморожу-

вання, приєднують до прорiзу морозильної камери.  Схема  випробу-

вання наведена на рисунку Д.3.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.21

Схема випробування при використаннi ХДУ або наскрiзної

знiмної теплоiзолюючої запiрної рами

При використаннi АДОЗЗ теплоiзолюючий контейнер апарата з касе-

тами помiщають всередину морозильної камери. Схема випробування на-

ведена на рисунку Д.4.

Схема випробування при використаннi АДОЗЗ

Д.З Порядок проведення випробування

Д.З.1 Температурний режим всерединi ХДУ (морозильної камери) -

згiдно з 9.4.2. При цьому  температура  з  неохолодженої  сторони

(протилежної тiй, що заморожується) фрагмента  повинна  бути  (20

+/- 5) град. С.

Д.3.2 Тривалiсть одного заморожування зразкiв повинна бути  не

менше 8 год. Перерва в процесi одного  заморожування  зразкiв  не

допускається.

Д.З.З Пiсля закiнчення заморожування  зразкiв  охолоджену  по-

верхню фрагмента вiдтаюють дощуванням.

Дощування проводять, вiд'єднавши  теплоiзолюючу  запiрну  раму

вiд морозильної камери або вивантаживши iз камери  теплоiзолюючий

контейнер АДОЗЗ i витягнувши з нього касети. Тривалiсть вiдтаван-

ня повинна дорiвнювати тривалостi заморожування.

Д.3.4 Тривалiсть циклу заморожування-вiдтавання не повинна пе-

ревищувати 24 год.

Д.З.5 При закiнченнi випробування на морозостiйкiсть або  його

тимчасовому припиненнi зразки пiсля вiдтавання зберiгають у ваннi

з водою з гiдравлiчним  затвором.  При  вiдновленнi  випробування

зразки, зiбранi у виглядi фрагмента, додатково водонасичують  до-

щуванням не менше 8 год.

Д.З.6 Оцiнку морозостiйкостi зразкiв проводять:

- за ступенем пошкоджень - згiдно з 9.4.10;

- за втратою маси - згiдно з 9.4.11;

- за втратою мiцностi - згiдно з 9.4.12.

Д.4 Правила обробки результатiв випробування - згiдно з 9.5.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С.22

УДК                                                Ж 19

13.220.50

Ключовi слова:

будiвельнi матерiали i вироби, водопоглинання,

середня густина, дiйсна густина, морозостiйкiсть,

зовнiшнiй вигляд (ступiнь пошкоджень), втрата маси,

втрата мiцностi, марка за морозостiйкiстю

ДСТУ Б В.2.7 42-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

-----------------------------------------------------------------

Строительные материалы

Методы определения водопоглощения,

плотности и морозостойкости строительных

материалов и изделий

Издание официальное

Госкомградостроительства Украины

Киев 1997

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Стр. II

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Техническим комитетом по стандартизации "Строитель-

ные материалы"

2 ВНЕСЕН

Отделом государственных нормативов, стандартов и

сертификации Госкомградостроительства Украины

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Госкомградостроительства Украины

от 18 марта 1997 г. N 38

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

С введением настоящего стандарта на территории

Украины прекращают действие ГОСТ 7025-91

"Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы

определения водопоглощения, плотности и контроля

морозостойкости"; ТУ 21 Украина 525-92 "Методы опреде-

ления водопоглощения, морозостойкости и средней плот-

ности материалов стеновых из природного камня".

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Стр. III

Содержание

......................................................... C.

1 Область применения ....................................... 1

2 Нормативные ссылки ....................................... 1

3 Термины и определения .................................... З

4 Общие положения .......................................... 4

5 Определение водопоглощения в воде температурой

(20 +/- 5) град. С ....................................... 5

6 Определение водопоглощения в кипящей воде ................ 6

7 Определение средней плотности ............................ 6

8 Определение истинной плотности ..........................  9

9 Определение морозостойкости при объемном замораживании .. 11

Приложение А

Форма журнала испытания образцов на водопоглощение ...... 15

Приложение Б

Форма журнала испытания образцов на среднюю плотность ... 16

Приложение В

Форма журнала испытания образцов на истинную плотность .. 17

Приложение Г

Форма журнала испытания образцов на морозостойкость ..... 18

Приложение Д

Определение морозостойкости

при одностороннем замораживании ......................... 19

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Стр. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

-----------------------------------------------------------------

Будiвельнi матерiали

Методи визначення водопоглинання,

густини i морозостiйкостi

будiвельних матерiалiв i виробiв

Строительные материалы

Методы определения водопоглощения,

плотности и морозостойкости

строительных материалов и изделий

Вuilding materials

Methods of determinations water  absorbtion,

density and  frost resistance

building materials and products

-----------------------------------------------------------------

Дата введения 1997-07-01

----------

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения водопогло-

щения, средней и истинной плотности, морозостойкости  и  распрос-

траняется на следующие виды строительных материалов и изделий:

- керамические-стеновые (рядовые и лицевые кирпич и  камни,  в

том числе для дымовых труб), облицовочные и отделочные, дре-

нажные трубы, черепица;

- силикатные - стеновые (рядовые и лицевые  кирпич  и  камни),

другие прессованные изделия;

- из природного камня - стеновые (камни из горных пород),  об-

лицовочные и отделочные (блоки, пиленые  плиты,  архитектур-

ностроительные изделия, памятники, другие изделия), для  до-

рожного строительства (камни бортовые, брусчатые и бутовые);

- на основе гипса - стеновые (панели, плиты), отделочные.

Регламентируемые данным стандартом методы испытаний могут так-

же применяться при геологической оценке горных пород,  используе-

мых для производства блоков для облицовочных  и  других  изделий,

стеновых и дорожных материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены ссылки и использованы  положе-

ния следующих нормативных документов:

ДСТУ Б А.1.1-5-94  | Общие физико-технические  характеристики  и

| эксплуатационные свойства строительных  ма-

| териалов. Термины и определения

----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б А.1.1-54-94 | Сырье  глинистое  для  производства  строи-

| тельных материалов. Термины и определения

----------------------------------------------------------------

ДСТУ А 1.1-56-94   | Горные породы для производства нерудных ма-

| териалов. Термины и определения

-----------------------------------------------------------------

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Стр. 2

ДСТУ Б В.2.7-28-95 | Черепица керамическая.  Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-37-95 | Плиты и изделия из природного камня.  Техни-

| ческие условия

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-59-96 | Блоки из природного камня  для  производства

| облицовочных изделий. Общие технические  ус-

| ловия

-----------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-61-97 | Кирпич и камни керамические рядовые и  лице-

| вые. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 166-80        | Штангенциркули. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 379-79        | Кирпич и камни силикатные. Технические усло-

| вия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 427-75        | Линейки измерительные металлические.  Техни-

| ческие условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 450-77        | Кальций хлористый  технический.  Технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 2405-88       | Манометры,  вакуумметры,    мановакуумметры,

| напромеры, тягомеры и тягонапоромеры.  Общие

| технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 4001-84       | Камни стеновые из горных пород.  Технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 4204-77       | Кислота серная. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6613-86       | Сетки стальные плетеные одинарные. Техничес-

| кие условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6666-81       | Камни бортовые из горных пород.  Технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6709-72       | Вода дистиллированная. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 7338-90       | Пластины резиновые и резинотканевые.  Техни-

| ческие условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8411 -74      | Трубы  керамические  дренажные. Технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8426-75       | Кирпич глиняный для дымовых труб

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ  8462-85      | Материалы  стеновые.  Методы  определения

| пределов прочности при сжатии и изгибе

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 8682-70       | Посуда и оборудование  лабораторные  стек-

(СТ СЭВ 4489-84)   | лянные. Конусы взаимозаменяемые.  Основные

| размеры,  технические  требования,  методы

| испытаний и маркировка

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 9147-80       | Посуда и оборудование лабораторные фарфоро-

| вые. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 3

ГОСТ  14919-83     | Электроплиты,  электроплитки  и   жарочные

| электрошкафы  бытовые.  Общие  технические

| условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 22524-77      | Пикнометры стеклянные. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 23668-79      | Камень брусчатый  для  дорожных  покрытий.

| Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 23683-89      | Парафины нефтяные твердые. Технические  ус-

| ловия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 24104-88      | Весы лабораторные общего назначения и  об-

| разцовые. Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25336-82      | Посуда и оборудование  лабораторные  стек-

| лянные. Типы, основные параметры и размеры

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25662-83      | Оборудование вакуумное.  Насосы  вакуумные

| диффузионные. Методы испытаний

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 26099-84      | Насосы вакуумные поршневые. Типы  и  основ-

| ные параметры

-----------------------------------------------------------------

ТУ 16.681.032-84   | Электрошкаф сушильный

-----------------------------------------------------------------

ТУ 21-10-69-89     | Камень бутовый. Технические условия

З Термины и определения

В настоящем стандарте приняты следующие термины и определения:

3.1 Морозостойкость материалов и изделий - способность  сохра-

нять физико-механические свойства при многократном  замораживании

и оттаивании.

Морозостойкость характеризуют соответствующей маркой по  моро-

зостойкости F.

3.2 Марка по морозостойкости F -  число  циклов  попеременного

замораживания и оттаивания целых изделий, образцов из материалов,

изделий, природного камня (далее в этом стандарте - образцов) при

сохранении ими первоначальных физико-механических свойств в  нор-

мируемых пределах.

3.3 Цикл испытания - промежуток времени, включающий  заморажи-

вание и последующее оттаивание образцов.

3.4 Основные образцы - образцы, предназначенные для  заморажи-

вания и оттаивания (испытания).

3.5 Контрольные образцы, предназначенные для определения проч-

ности на сжатие в водонасыщенном состоянии перед началом  испыта-

ния основных образцов на морозостойкость.

3.6 Остальные термины и определения - в соответствии с

ДСТУ  Б А.1.1-5-94, ДСГУ Б А.1.1.-54-94, ДСТУ Б А.1.1-56-94.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 4

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие методы  опреде-

ления:

а) водопоглощения

1) в воде температурой (20 +/- 5) град. С,

2) в кипящей воде;

б) средней плотности

1) образцов правильной геометрической формы;

2) образцов неправильной геометрической формы;

в) истинной плотности;

г) морозостойкости.

4.2 Испытывать и хранить образцы следует в помещениях с темпе-

ратурой воздуха (20 +/- 5) град. С, относительной влажностью  (60

+/- 10) %.

4.3 Определение водопоглощения, средней плотности  и  морозос-

тойкости проводят на образцах:

- кирпича и камня рядового и лицевого силикатного и керамичес-

кого (в том числе для дымовых труб) - на целых изделиях  или

их половинках правильной геометрической формы;

- целых черепицы, дренажных труб;

- исходных горных пород, изделий и  материалов  из  природного

камня и гипсобетона - в виде кубов с ребром 40... 150 мм или

цилиндров диаметром 40... 100 мм и равной диаметру высотой;

- плит облицовочных из природного камня  и  других  материалов

размерами не менее 100х100 мм и толщиной, равной толщине из-

делий.

Допускается определение средней плотности и водопоглощения  на

образцах неправильной геометрической формы.

4.4 Порядок отбора образцов для испытаний,  их  количество,  а

также виды и периодичность  испытаний  устанавливают  в  соответ-

ствии с действующей нормативной документацией на материалы и  из-

делия конкретных видов.

4.5 Средства измерения, оборудование и  приспособления  должны

обеспечивать требования настоящего стандарта и должны быть  пове-

рены в установленном порядке государственными органами.

4.6 Взвешивание образцов в зависимости от их массы выполняют с

погрешностью, в граммах, не более:

- До       20             включ. -  0,002

- Свыше    20   до  1000 г -"-   -  1

- -"-    1000  -"- 10000 г -"-   -  5

- -"-   10000              -"-   - 50

4.7 Линейные размеры образцов кубов и цилиндров  определяют  с

погрешностью не более 0,1 мм, остальных образцов - не более 1 мм.

4.8 Объем образцов неправильной геометрической  формы  опреде-

ляют с погрешностью не более 1 %.

4.9 Силикатные изделия испытывают не ранее,  чем  через  сутки

после их автоклавной обработки.

4.10 Высушивают образцы до постоянной массы в электрошкафу при

температуре (105 +/- 5) град. С.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 5

Образцы на основе или с применением гипса высушивают  до  пос-

тоянной массы при температуре (40 +/- 5) град. С.

4.11 Высушивание образцов до постоянной массы считается  окон-

ченным, если разность между двумя последовательными  взвешивания-

ми в процессе высушивания не превышает допустимой  погрешности  в

соответствии с 4.6. Перерыв между двумя последовательными взвеши-

ваниями должен быть не менее 2 ч.

4.12 Исходные данные и результаты испытаний образцов заносят в

журналы испытаний отдельно на каждый вид материалов и изделий, на

основании которых показатели свойств материалов и  изделий  вклю-

чают в паспорт или другой документ, характеризующий качество про-

дукции.

5 Определение водопоглощения в воде

температурой (20 +/- 5) град. С

5.1 Средства испытания и вспомогательные устройства:

- сосуд с решеткой;

- электрошкаф сушильный с автоматическим регулированием темпе-

ратуры в пределах (40 +/- 5) град. С и (105 +/- 5) град. С;

- весы по ГОСТ 24104.

5.2 Порядок подготовки к проведению испытания

5.2.1 Изготовление и подготовку образцов к испытанию  проводят

в соответствии с 4.3 и 4.9.

5.2.2 Водопоглощение определяют не менее, чем на  трех  образ-

цах или в соответствии с 4.4.

5.2.3 Образцы природного камня и керамических материалов пред-

варительно высушивают до постоянной массы по 4.10, 4.11.

Допускается не  высушивать  образцы  керамических  материалов,

взятые непосредственно после обжига.

Образцы других материалов испытывают без предварительного  вы-

сушивания.

5.2.4 Образцы неправильной формы из горных пород при  геологи-

ческой разведке должны иметь массу не менее 100 г,  из  остальных

видов материалов - не менее 200 г.

5.3 Порядок проведения испытания

5.3.1 Образцы укладывают на решетку в сосуд с водой температу-

рой (20 +/- 5) град. С в один ряд по высоте с зазорами между  ни-

ми не менее 20 мм так, чтобы уровень воды был выше  верха  образ-

цов на (20 - 100) мм.

Образцы материалов плотностью менее 1000 кг/куб. м должны быть

пригружены для предотвращения их всплывания.

5.3.2 Образцы выдерживают в воде (48  +/-  1)  ч,  водостойкие

гипсовые образцы - 2 ч.

5.3.3 Насыщенные водой  образцы  вынимают  из  воды,  обтирают

влажной губкой или мягкой тканью и взвешивают. Массу воды, вытек-

шей из образца на чашу весов, включают в массу образца,  насыщен-

ного водой. Взвешивание каждого образца должно быть  закончено  в

течение 2 мин после его извлечения из воды.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 6

После взвешивания образцы, не подвергавшиеся сушке до  помеще-

ния в сосуд с водой, высушивают до постоянной массы по 4.10, 4.11.

5.4 Правила обработки результатов испытания

5.4.1 Водопоглощение образца (Wi) в процентах по массе  вычис-

ляют по формуле:

m  - m

1

Wi = -------- * 100,                  (1)

m

где m - масса образца, насыщенного водой, г;

1

m - масса образца, высушенного до постоянной массы, г.

Водопоглощение образцов (W) определяют как  среднее  арифмети-

ческое значение результатов определения водопоглощения  всех  об-

разцов, рассчитанное с точностью до 1 %.

5.4.2 Исходные данные и результаты определений  водопоглощения

образцов заносят в журнал испытаний по форме, приведенной в  при-

ложении А.

5.5 Приведенный метод является арбитражным.

6 Определение водопоглощения в кипящей воде

6.1 Средства испытания и вспомогательные устройства по 5.1.

Электроплитка по ГОСТ 14919 или  любой  другой  нагревательный

прибор, обеспечивающий кипение воды в сосуде.

6.2 Порядок подготовки к проведению испытания по 5.2.

6.3 Порядок проведения испытания

Образцы укладывают в сосуд с водой по 5.3.1, нагревают до тем-

пературы кипения воды (приблизительно в течение 1 ч), кипятят 4ч.

В процессе кипячения воду доливают, чтобы образцы все время испы-

тания были покрыты  водой. Затем  образцы  оставляют  в  воде  на

16-24 ч остывать до температуры воздуха в помещении. Далее  испы-

тание проводят по 5.3.3.

6.4 Правила обработки результатов испытания по 5.4.

7 Определение средней плотности

7.1 Средства испытания и вспомогательные устройства:

- электрошкаф сушильный и весы по 5.1;

- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427;

- штангенциркуль с погрешностью измерения 0,1 мм по ГОСТ 166;

- объемомер или гидростатические весы;

- парафин технический по ГОСТ 23683;

- сосуды для насыщения водой и кипячения образцов.

7.2 Порядок подготовки к проведению испытания

7.2.1 Среднюю плотность определяют на образцах правильной гео-

метрической формы с минимальным размером 50 мм  или  неправильной

геометрической формы массой не менее 200 г.

Среднюю плотность дырчатых,  пустотелых  и  пористо-пустотелых

изделий определяют по объему без вычета пустот  только  на  целых

изделиях.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 7

7.2.2 Среднюю плотность определяют не менее чем на трех образ-

цах или в соответствии с 4.4.

7.2.3 Образцы очищают от пыли и высушивают до постоянной  мас-

сы по 4.10, 4.11. Взвешивание производят по 4.6.

7.3 Порядок проведения испытаний образцов правильной геометри-

ческой формы

7.3.1 Объем образцов определяют по их геометрическим размерам,

измеренным по 4.7.

7.3.2 Для определения каждого линейного размера образец  изме-

ряют в трех местах - по  ребрам  и  середине  грани.  За  оконча-

тельный результат принимают среднее арифметическое значение  трех

измерений.

Диаметр образца цилиндрической  формы  вычисляют  как  среднее

арифметическое  четырех  размеров,  полученных  измерением   двух

взаимно перпендикулярных диаметров на каждой  параллельной  плос-

кости цилиндра.

Высоту образца  цилиндрической  формы  вычисляют  как  среднее

арифметическое значение четырех измерений - по два  измерения  на

взаимно перпендикулярных плоскостях, пересекающих цилиндр по  его

вертикальной оси.

7.3.3 Правила обработки результатов испытания

7.3.3.1 Среднюю плотность образца (Рср.i) в кг/куб. м   вычис-

ляют по формуле:

m

Рср.i = --- * 1000,                  (2)

V

где m - масса образца, высушенного до постоянной массы, г;

V - объем образца, куб. см.

7.3.3.2 Среднюю плотность образцов (Рср.) определяют как сред-

неарифметическое результатов определений средней  плотности  всех

образцов, рассчитанное с точностью до 10 кг/куб. м.

7.3.3.3 Исходные данные и результаты определений средней плот-

ности образцов заносят в журнал испытаний по форме, приведенной в

приложении Б.

7.4 Порядок проведения испытания образцов неправильной геомет-

рической формы

7.4.1 Объем образцов определяют гидростатическим  взвешиванием

или объемомером с точностью до 1 %.

7.4.2 Испытание образцов с применением гидростатического взве-

шивания

7.4.2.1 Среднюю плотность пористых  материалов  определяют  на

парафинированных образцах.

Парафинирование производят погружением образца  в  расплавлен-

ный при температуре (80 +/- 5) град. С парафин.  Образующиеся  на

парафиновой пленке пузырьки или трещины  удаляют  горячей  иглой.

Образованная на поверхности образца пленка парафина должна  иметь

толщину около 1 мм.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 8

Парафиновый образец взвешивают на обычных лабораторных, а  за-

тем - на гидростатических весах.

7.4.2.2 Правила обработки результатов испытания

Среднюю плотность образца (Рср.i) в  кг/куб.  м  вычисляют  по

формуле:

m

Pcр.i = ------------------- * 1000,         (3)

m  - m

п

m  - m' - --------

п    п       Рп

где m  - масса образца, высушенного до постоянной массы, г;

m  - масса парафинированного образца, г;

п

m' - масса парафинированного образца в воде, г;

п

Рп - плотность парафина, принимаемая равной 0,93 г/куб.см.

7.4.2.3 Далее определение производят по 7.3.3.2 и 7.3.3.3.

7.4.2.4 Среднюю плотность плотных и  мелкопористых  материалов

определяют на насыщенных водой образцах.

Насыщение образцов производят кипячением в воде в течение 2  ч

с последующим охлаждением в той же воде до комнатной  температуры

или погружением в воду температурой (20 +/- 5) град. С на 24 ч.

Насыщенные водой образцы обтирают влажной  губкой  или  мягкой

тканью и взвешивают на обычных лабораторных, а затем на гидроста-

тических весах.

7.4.2.5 Правила обработки результатов испытания

Среднюю плотность образца (Рср.i) в  кг/куб. м   вычисляют  по

формуле:

m

Рср.i = --------- * 1000,               (4)

m  - m'

1    1

где m  - масса образца, высушенного до постоянной массы, г;

m  - масса образца, насыщенного водой, г;

1

m' - масса образца, насыщенного водой, в воде, г.

1

7.4.2.6 Далее определение проводят по 7.3.3.2 и 7.3.3.3.

7.4.3 Испытание образцов с применением объемомера

7.4.3.1 Объемомер (рисунок 1) наполняют водой температурой (20

+/- 5) град. С до тех пор, пока она не потечет из  трубки.  После

прекращения падения капель из трубки  под  нее  ставят  предвари-

тельно взвешенный сосуд. Затем парафинированный  по  7.4.2.1  или

насыщенный водой по 7.4.2.4 образец на тонкой проволоке или  нити

погружают в объемомер, при этом вода, вытесненная  образцом,  че-

рез трубку вытекает в сосуд.

После прекращения падения капель сосуд с  водой  взвешивают  и

определяют массу воды, вытесненную образцом.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 9

Масса вытесненной воды в граммах при ее  плотности,  принимае-

мой равной 1 г/куб. см, соответствует объему образца в куб. см.

Объемомер

7.4.3.2 Правила обработки результатов испытания

Среднюю плотность образца (Рср.i) в  кг/куб.  м  вычисляют  по

формулам:

- для парафинированного образца

m

Рср.i = ---------- * 1000,             (5)

m  - m

п

m  - ------

в     Рп

- для насыщенного водой образца

m

Рср.i = --- * 1000,               (6)

m

в

где m  - масса образца, высушенного до постоянной массы, г;

m  - масса воды, вытесненной образцом, г;

в

m  - масса парафинированного образца, г;

п

Рп - плотность парафина, принимаемая равной 0,93 г/куб.см.

7.4.3.3 Далее определение производят по 7.3.3.2 и 7.3.3.3.

8 Определение истинной плотности

8.1 Средства испытания и вспомогательные устройства:

- электрошкаф сушильный по ТУ 16-681.032 или любой другой кон-

струкции с автоматическим регулированием температуры в  пре-

делах (40 +/- 5) град. С и (105 +/- 5) град. С;

- весы по ГОСТ 24104;

- термостат любой конструкции, обеспечивающий поддержание тем-

пературы (20 +/- 2) град. С;

- вакуумэксикатор исполнения 1 по ГОСТ 25336 в комплекте с во-

доструйным или масляным вакуумным  насосом  по  ГОСТ  25662,

обеспечивающий разрежение не более 532 Па (4 мм рт.ст.);

- эксикатор исполнения 2 по  ГОСТ  25336  с  концентрированной

серной  кислотой  по  ГОСТ  4204  или  безводным   хлористым

кальцием по ГОСТ 450;

- пикнометры вместимостью 50-100 мм типов ПЖ2,  ПЖЗ  и  ПТ  по

ГОСТ 22524 с конусами по ГОСТ 8682;

- ступка фарфоровая или агатовая с пестиком;

- бюкс стеклянный по ГОСТ 25336 или чашка фарфоровая  по  ГОСТ

9147;

- сита с сеткой N1 и N0,063 по ГОСТ 6613;

- баня водяная или песчаная;

- вода дистиллированная по  ГОСТ  6709  или  другая  жидкость,

инертная по отношению к испытываемому материалу.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 10

8.2 Порядок подготовки к проведению испытания

8.2.1 Истинную плотность определяют на  пробе,  отобранной  не

менее чем от трех образцов.

8.2.2 Для подготовки пробы от каждого образца снаружи и из се-

редины откалывают по два куска массой не менее 100 г каждый,  ко-

торые измельчают до зерен размером около 5 мм.

Квартованием отбирают навеску массой не  менее  100  г  и  из-

мельчают ее в фарфоровой или агатовой ступке до полного прохожде-

ния через сито с сеткой N1. Затем квартованием  отбирают  навеску

массой не менее ЗО г и измельчают ее до полного  прохождения  че-

рез сито с сеткой N0,063.

Приготовленную порошкообразную пробу высушивают до  постоянной

массы и охлаждают в эксикаторе над концентрированной серной  кис-

лотой или безводным хлористым кальцием до температуры помещения.

8.3 Порядок проведения испытания

8.3.1 Определение проводят параллельно на двух  навесках  мас-

сой около 10 г каждая, отобранных от пробы.

8.3.2 Отобранную навеску высыпают в чистый, высушенный и пред-

варительно взвешенный пикнометр. Пикнометр  взвешивают  вместе  с

испытываемым порошком, затем наливают в  него  воду  (или  другую

инертную жидкость) в таком  количестве,  чтобы  он  был  заполнен

приблизительно на 50 % объема.

Для удаления воздуха из порошка навески и жидкости пикнометр с

содержанием выдерживают под вакуумом в эксикаторе до  прекращения

выделения пузырьков. Допускается  при  использовании  в  качестве

жидкости воды удалять воздух кипячением пикнометра с содержимым в

течение 15-20 мин в слегка наклоненном положении на  водяной  или

песчаной бане.

8.3.3 После удаления воздуха пикнометр типа ПЖЗ заполняют жид-

костью полностью, а типов ПЖ2 и ПТ - до  метки.  Пикнометр  поме-

щают в термостат с температурой (20 +/- 2) град. С, в котором вы-

держивают не менее 15 мин.

8.3.4 После выдерживания в термостате пикнометр типа ПЖЗ  зак-

рывают пробкой с отверстием таким образом, чтобы жидкость  запол-

нила капилляр и избыток ее вылился. Затем его тщательно  вытирают

губкой или мягкой тканью,  каплю  жидкости  с  капилляра  удаляют

фильтровальной бумагой.

В пикнометрах типов ПЖ2 и ПТ уровень жидкости доводят до  ниж-

ней метки по нижнему мениску.

После достижения постоянного уровня жидкости пикнометр взвеши-

вают.

8.3.5 После взвешивания пикнометр освобождают от  содержимого,

промывают, заполняют той же жидкостью, удаляют из нее воздух, вы-

держивают в термостате, доводят жидкость до постоянного уровня  и

снова взвешивают.

8.4 Правила обработки результатов испытания

8.4.1 Истинную плотность навески (Риi) в г/куб.  см  вычисляют

по формуле:

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 11

(m  - m )*Pж

2    3

Риi = ------------------------,            (7)

(m  - m ) - (m  - m  )

4    3      5    2

где m  - масса пикнометра с навеской, г;

2

m  - масса пикнометра, г;

3

Pж - плотность воды (принимается равной 1,0 г/куб. см) или

инертной жидкости, г/куб. см;

m  - масса пикнометра с жидкостью, г;

4

m  - масса пикнометра с навеской и жидкостью, г.

5

8.4.2 Истинную плотность образцов (Ри) определяют как среднеа-

рифметическое значение результатов испытания двух навесок  пробы,

рассчитанное с точностью до 0,01 г/куб. см.

8.4.3 Расхождение между результатами параллельных  определений

не должно быть более 0,02 г/куб. см. При больших расхождениях ис-

тинную плотность образцов определяют повторно.

8.4.4 Исходные данные и результаты определений истинной  плот-

ности образцов заносят в журнал испытаний по форме, приведенной в

приложении В.

9 Определение морозостойкости

при объемном замораживании

9.1 Оценка морозостойкости производится по внешнему виду  сте-

пени повреждений и (или) потере прочности на сжатие, и (или)  по-

тере массы в соответствии с требованиями действующих  нормативных

документов на изделия и материалы конкретных видов.

9.2 Средства испытания и вспомогательные устройства:

- электрошкаф сушильный с автоматическим регулированием темпе-

ратуры в пределах (40 +/- 5) град. С и (105 +/- 5) град. С;

- весы по ГОСТ 24104;

- ванны для насыщения водой и оттаивания образцов с устройством

для поддержания температуры воды (20 +/- 5) град. С;

- сетчатый контейнер для размещения образцов;

- сетчатый стеллаж для размещения образцов в морозильной каме-

ре;

- морозильная камера с принудительной вентиляцией и  автомати-

ческим   регулированием   температуры   в   пределах   минус

(18 +/- 2) град. С;

- средства для проведения испытаний образцов на сжатие по раз-

делу 1 ГОСТ 8462.

9.3 Порядок подготовки к испытанию

9.3.1 Изготовление и подготовку образцов к испытанию  проводят

в соответствии с 4.3, 4.9 и 5.2.3.

9.3.2 Для определения морозостойкости по потере прочности  от-

бирают или изготавливают пять контрольных и по пять основных  об-

разцов для каждой проверяемой марки морозостойкости.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 12

Для определения морозостойкости по потере массы или по внешне-

му виду (степени повреждений) отбирают или изготавливают пять об-

разцов.

9.3.3 Отобранные для испытания образцы по внешнему виду и раз-

мерам должны удовлетворять требования действующих нормативных до-

кументов на материалы и изделия конкретных видов.

На образцах несмываемой краской наносят номера партий и образ-

цов, фиксируют имеющиеся дефекты (трещины, отколы ребер,  углов),

допускаемые нормативными документами.

9.3.4 Изготовленные для  испытаний  образцы  не  должны  иметь

внешних дефектов.

9.3.5 Контрольные образцы перед испытанием на прочность, а ос-

новные образцы перед замораживанием насыщают водой по 5.3 или 6.3.

Допускается использовать образцы непосредственно после опреде-

ления их водопоглощения.

9.4 Порядок проведения испытания

9.4.1 Контрольные образцы не позднее 2 ч после  извлечения  из

ванны испытывают на сжатие по ГОСТ 8462.

9.4.2 Основные образцы загружают в морозильную камеру в сетча-

том контейнере или устанавливают на сетчатый стеллаж  камеры  та-

ким образом, чтобы расстояние между образцами, стенками контейне-

ров и вышележащими стеллажами было не менее 50 мм.

Началом замораживания считают  момент  установления  в  камере

температуры минус 16 град. С.

9.4.3 Температуру воздуха  в  морозильной  камере  измеряют  в

центре ее объема в непосредственной близости от образцов.

9.4.4 Продолжительность одного замораживания образцов при тем-

пературе воздуха в камере минус (18 +/- 2) град. С должна быть не

менее:

- 2 ч - для плит толщиной до 25 мм;

- 4 ч - для плит толщиной более 25  мм;  пустотелых  камней  и

кирпича всех видов; для кубов и цилиндров: с размерами (реб-

рами куба или диаметром и высотой цилиндра) до 150 мм  вклю-

чительно и средней плотностью более 1800 кг/куб. м, с разме-

рами до 100 мм включительно и  средней  плотностью  от  1200

кг/куб. м  до 1800 кг/куб. м;

- 6 ч - для кубов и цилиндров: с размерами до 150  мм  включи-

тельно  и  средней  плотностью  от  1200  кг/куб. м до  1800

кг/куб. м, с размерами до  100  мм  включительно  и  средней

плотностью менее 1200 кг/куб. м;

- 8 ч - для кубов и цилиндров с размерами до  150  мм  включи-

тельно и средней плотностью менее 1200 кг/куб. м.

При одновременном замораживании  образцов  разных  размеров  и

плотности время замораживания принимается наибольшим.

Перерыв в процессе одного замораживания не допускается.

9.4.5 Образцы после замораживания оттаивают в  ванне  с  водой

при температуре (20 +/- 5) град. С. Образцы размещают, как указа-

но в 9.4.2, при этом слой воды над образцами должен быть  не  ме-

нее 50 мм. Продолжительность одного оттаивания должна быть не ме-

нее половины продолжительности замораживания.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 13

9.4.6 Один цикл испытания не должен превышать 24 ч.

9.4.7 В случае вынужденного перерыва в испытании образцы  пос-

ле оттаивания хранят на воздухе не более 5 сут.  Перед  продолже-

нием испытания образцы вновь насыщают водой по 5.3 или  6.3  (без

высушивания образцов из природного камня и керамических  материа-

лов и взвешивания образцов из других материалов после водонасыще-

ния).

При перерыве в испытании более 5 сут испытание возобновляют на

новых образцах.

9.4.8 Число циклов испытания, необходимое для  контроля  марки

образцов по морозостойкости, устанавливают в соответствии с  тре-

бованиями действующих нормативных документов на материалы и изде-

лия конкретных видов.

9.4.9 При проведении испытания на морозостойкость образцы  ос-

матривают через каждые 5 циклов при требуемых 15 и 25 циклах  по-

переменного замораживания и оттаивания и через каждые  10  циклов

при 35 и более циклах непосредственно после  их  оттаивания.  При

этом контролируют состояние образцов: разрушение, появление  тре-

щин, отколов, шелушение  поверхности,  выкрашивание,  расслоение.

При появлении видимых повреждений испытание прекращают и в журна-

ле испытаний делают запись о том, что  образцы  не  соответствуют

требуемой марке по морозостойкости.

9.4.10 При оценке морозостойкости по  внешнему  виду  (степени

повреждений) после проведения требуемого числа  циклов  испытания

производят визуальный осмотр образцов и фиксируют появившиеся де-

фекты.

9.4.11 При оценке морозостойкости по потере массы после прове-

дения требуемого числа циклов  испытания  образцы  из  природного

камня и керамических материалов высушивают до постоянной массы, а

образцы из других материалов взвешивают сразу после оттаивания.

9.4.12 При оценке морозостойкости по потере прочности на  сжа-

тие основные образцы после проведения требуемого числа циклов ис-

пытания через 2-4 ч после извлечения из ванны испытывают на  сжа-

тие по ГОСТ 8462.

9.5 Правила обработки результатов испытания

9.5.1 При оценке морозостойкости  по  внешнему  виду  (степени

повреждений) образцы считают выдержавшими испытание,  если  после

требуемого числа циклов испытания они не разрушаются  или  на  их

поверхности не будет  обнаружено  видимых  повреждений.  Признаки

повреждений (расслоение,  шелушение,  отколы,  сквозные  трещины,

выкрашивания) устанавливаются действующими нормативными  докумен-

тами на материалы и изделия конкретных видов.

9.5.2 Потерю массы образца ("Дельта" mi) в процентах вычисляют

по формуле:

- для образцов из керамических материалов и природного камня

m - m

6

"Дельта" mi = -------- * 100;              (7)

m

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 14

- для образцов из других материалов

m - m

1   7

"Дельта" mi = -------- * 100,              (8)

m

1

где m  - масса образца, высушенного до постоянной массы, г;

m  - масса образца, высушенного до постоянной массы  после

6   требуемого числа циклов испытания, г;

m  - масса образца, насыщенного водой, г;

1

m  - масса образца, насыщенного  водой,  после  требуемого

7   числа циклов испытания, г.

За значение потери массы ("Дельта" m) образцов принимают средне-

арифметическое значений результатов определений потери массы  всех

образцов, рассчитанное с точностью до 1 %.

Образцы считают выдержавшими испытание и их марка по  морозос-

тойкости соответствует требуемой, если потеря массы после испыта-

ния не превышает нормируемых пределов, устанавливаемых  действую-

щими нормативными документами на материалы и  изделия  конкретных

видов.

9.5.3 Потерю прочности ("Дельта" R) образцов при сжатии в про-

центах вычисляют с точностью до 1 % по формуле:

Rk - R

"Дельта" R = ------- * 100,               (9)

Rk

где Rk - среднеарифметическое значение пределов  прочности  на

сжатие контрольных образцов, МПа;

R - среднеарифметическое значение пределов прочности  на  сжа-

тие основных образцов после требуемого числа циклов испытаний.

Марка образцов по морозостойкости соответствует требуемой, ес-

ли потеря прочности основных образцов после испытания  не  превы-

шает нормируемых пределов, устанавливаемых действующими норматив-

ными документами на материалы и изделия конкретных видов.

9.5.4 Исходные данные и результаты определения морозостойкости

заносят в журнал испытаний по форме, приведенной в приложении Г.

9.6 Допускается определять морозостойкость методом односторон-

него замораживания в соответствии с приложением Д.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 15

Приложение А

(Обязательное)

Форма журнала испытания образцов на водопоглощение

Таблица А.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата  |      |       | Подпись|         |           |           |           |           |

посту- |Номер |Форма и|  лица, |Дата ис- |Масса обра-|Масса обра-|Водопогло- |Водопогло- |

пления |партии|размеры|приняв- | пытания |зца, высу- |зца, насы- |щение обра-|щение обра-|Подпись от-

или из-|  и   |образ- |шего об-|         |шенного до |щенного во-| зца, Wi,  | зцов, W,  |ветственно-

готовле|образ-| цов   |разцы на|         |постоянной |дой, m , г |в процентах|в процентах|  го лица

ния об-|  ца  |       |испыта- |         |массы, m, г|      1    |по массе   |по массе   |

разцов |      |       |  ние   |         |           |           |           |           |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1   |  2   |   3   |    4   |    5    |     6     |     7     |     8     |     9     |    10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник лаборатории                                    (Ф.И.О)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 16

Приложение Б

(обязательное)

Форма журнала испытания образцов на среднюю плотность

Таблица Б.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Результаты испытания образцов

|---------------------------------------------------------------------------

|                        |          Неправильной геометрической формы

|                        |--------------------------------------------------

|                        |  парафинированных |  насыщенных  |     |    |

Исходные данные образцов  |      Правильной        |                   |    водой     |     |    |

| геометрической формы   |----------------------------------|     |    |

|                        |    гидро-    |    |гидроста-|    |     |    |

|                        |  статическим |Объе|тическим |Объе|     |    |

|                        |    взвеши-   |моме| взвеши- |моме|     |    |

|                        |    ванием    | ром| ванием  | ром|     |    |

----------------------------------------------------------------------------------------|     |    |

|   |    |    |    |    |    |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

|   |    |Под-|    |Мас-|    |   |     |Сре-|    |    |Мас-|    |    |    |Мас-|    |     |Сре-|

Дата|   |    |пись|    | са |    |   |Сре- |дняя|    |Мас-| са |    |Ма- |    | са |Ма- |Сре- |дняя|

пос-|   |    |лица|    |обра|Гео-|   |дняя |пло-|    | са |пара|Пло-|са, |Мас-|обра|са, |дняя |пло-|

туп-|Но |    |при-|    |зца,|мет-|Объ|плот-|тно-|Под-|пара|фини|тно-|воды| са |зца,|воды|плот-|тно-|Под-

ле- |мер|Фор-|няв-|Дата|высу|риче|ем |ность|сть |пись|фини|рова|сть |выте|обра|насы|выте|ность|сть |пись

ния |пар| ма |шего|ис- |шен-|ские|об-|обра-|обра| от-|рова|нно-|пара|снен|зца,|щен-|снен|обра-|обра|ветс

или |тии|обра|обра|пы- |ного|раз-|ра-| зца,|зцов|ветс|нно-| го |фина|ной |насы|ного|ной | зца,|зцов|твен

изго| и |зцов|зцы |та- | до |меры|зца| Рср |Рсер|твен| го |обра|Рп ,|обра|щен-| во-|обра| Рср |Рср,|ного

тов-|об-|    |на  |ния |пос-|обра| V,|    i| кг/|ного|обра|зца | г/ |зцом|ного|дой,|зцом|    i| кг/|лица

ле- |ра-|    |ис- |    |тоян|зца,|куб| кг/ |куб.|лица|зца,| в  |куб.|m ,г| во-| в  |m ,г| кг/ |куб.|

ния |зца|    |пы- |    |ной | мм | см|куб.м|  м |    |m ,г|воде| см | в  |дой,|воде| в  |куб.м|  м |

обра|   |    |та- |    |мас-|    |   |     |    |    | п  |m',г|    |    |m ,г|m' г|    |     |    |

зцов|   |    |ние |    | сы |    |   |     |    |    |    | п  |    |    | 1  | 1  |    |     |    |

|   |    |    |    |m, г|    |   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 |  9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 | 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Графы 7-21 заполняются в зависимости от формы образцов по  7.2.1

и способа испытания образцов неправильной геометрической формы по 7.4.2.

Начальник лаборатории                                  (Ф.И.О.)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 17

Приложение В

(обязательное)

Форма журнала испытания образцов на истинную плотность

Таблица В.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата   |      |      | Подпись |      |Масса |Мас-| Плотность   |Масса| Масса  |Действи- |Действи- |Под-

посту- |Номер |Форма |лица,при-| Дата |пикно | са |воды (прини- |пикно|пикно-  |тельная  |тельная  |пись

пления |партии|и раз-| нявшего | испы-|метра |пик-| мается рав- |метра|метра с |плотность|плотность|ответ

или из-|  и   | меры | образцы |тания |с на- |номе| ной 1) или  |с жид|навес-  |навески, |образцов |ствен

готовле|образ-|образ-| на испы-|      |веской|тра |инертной жид-| ко- |кой и   |  Риi,   |   Ри,   |ного

ния об-|  ца  | цов  |  вание  |      | m ,г |m ,г| кости, Рж,  |стью,|жидкос- |  г/куб. |  г/куб. |лица

разцов |      |      |         |      |  2   | 3  | г/куб. см   |m , г|тью,m ,г|   cм    |   cм    |

|      |      |         |      |      |    |             | 4   |     5  |         |         |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   |  2   |   3  |    4    |  5   |  6   |  7 |     8       |  9  |    10  |    11   |    12   | 13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник лаборатории                                  (Ф.И.О.)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 18

Приложение Г

(обязательное)

Форма журнала испытания образцов на морозостойкость

Таблица Г.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исходные данные образцов           |             Результаты испытания образцов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |    |    |    |   |         |Прочность | |  |   |    |    |   |   |    |     |     |   |    |   |

|   |    |    |    |   |         |на сжатие |н|о |   |    |Мас-|   |   |    |Проч-|Сре- |   |    |   |

|   |    |    |    |   |         |в водона- |а|ко|   |    | са |Мас|   |    |ность|дне- |   |    |   |Спо

|   |    |    |    |   |  Масса  |сыщенном  |ч|н |   |    |обра|са |   |    | на  |ариф-|По-|Зак-|Под|соб

Дата|   |Фор-|Под-|    |   | основных|состоянии |а|ча|   |    |зца,|во-|По-|Сре-|сжа- |мети-|те-|люче|пи-|оп-

пос-|   |ма и|пись|Про-|Опи| зразцов,|контроль- |л|ни|   |Опи-| вы-|до-|те-|дне-|тие  |чес- |ря |ние |сь |ре-

туп-|Но |гео-|лица|ект-|са-|    г    |ных образ-|а|я |Чи-|са- |суше|на-|ря |ариф|отде-|кое  |пр-|о ре|от-|де-

ле- |мер|мет-|при-|ная |ние|         |цов, МПа  | |  |сло|ние |нно-|сы-|мас|мети|льно-|проч-|оч-|зуль|вет|ле-

ния |пар|риче|няв-|мар-|вн-|-------------------------|цик|вне-| го |ще-|сы |чес-|го об|ности|нос|та- |ст-|ния

или |тии|ские|шего| ка |еш-| вы-| в  |     |    |    |лов|шних| до |нно|об-|кое |разца| на  |ти,|тах |вен|мо-

изго| и |раз-|обра| по |них|суше|водо|отде-|    |    |ис-|де- |пос-|го |раз|по- |в во-|сжа- |R,|ис- |но-|ро-

тов-|об-| ме-|зцы |моро|де-|нных|насы|льно-|сре-|    |пы-|фек-|тоя-|об-|ца,|тери|дона-|тие в| % |пы- |го |зос

ле- |ра-| ры | на |зос-|фек| до |щен-| го  |дне-|Дата|та-|тов |нной|раз|m |мас-|сыщен|водо-|   |та- |ли-|той

ния |зца|обра|испы|той-|тов|пос-|ном |обра-|ариф|ис- |ния|    |мас-|ца,|  h| сы | ном |насы-|   |ния |ца |ко-

обра|   |зцов|та- |кос-|   |тоя-|сос-| зца,|мети|пы- |   |    |сы, |m ,|   |m, |состо|щен- |   |    |   |сти

зцов|   |    |ния |ти,F|   |нной|тоя-| Rki | че-|та- |   |    |m ,г| 7 | % | %  |янии,| ном |   |    |   |

|   |    |    |    |   |мас-|нии,|     |ское|ния |   |    | 6  | г |   |    |  Rh,|состо|   |    |   |

|   |    |    |    |   |сы, | m  |     | Rk |    |   |    |    |   |   |    | МПа |янии,|   |    |   |

|   |         |    |   |  m |  1 |     |    |    |   |    |    |   |   |    |     |R,МПа|   |    |   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  |  9  | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15| 16| 17 | 18  | 19  |20 | 21 | 22|23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Графы 13-20 заполняют в зависимости от требуемой оценки морозостойкости по 9.1.

Начальник лаборатории                                 (Ф.И.О.)

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 19

Приложение Д

(рекомендуемое)

Определение морозостойкости

при одностороннем замораживании

Метод определения морозостойкости при одностороннем  заморажи-

вании применяют при испытаниях кирпича и  камней  всех  видов,  а

также плит толщиной более 40 мм.

Д.1 Средства испытания и вспомогательные устройства:

- холодильно-дождевальная установка (ХДУ), основные техничес-

кие характеристики которой приведены в таблице Д.1.

Допускается применение морозильной камеры по 9.2 со  следующи-

ми приспособлениями и оборудованием:

- аппарат для одностороннего замораживания  образцов  (АДОЗО),

основные технические  характеристики  которого  приведены  в

таблице Д.1,  или  рама  запорная  теплоизолирующая  съемная

сквозная;

- установка дождевальная;

- пластины резиновые ОМБ 5 или ОМБ 10 по ГОСТ 7338;

- сосуд с решеткой;

- электрошкаф сушильный по ТУ 16-681.032 или любой другой кон-

струкции с автоматическим регулированием температуры в  пре-

делах (40 +/- 5) град. С и (105 +/- 5) град. С;

- ванна с гидравлическим затвором по рисунку Д.1;

- весы по ГОСТ 24104;

- остальные средства испытания, необходимые для проведения ис-

пытания для определения предела прочности образцов при  сжа-

тии, - по разделу 1 ГОСТ 8462.

Ванна с гидравлическим затвором

Таблица Д.1

Технические характеристики ХДУ и АДОЗО

-----------------------------------------------------------------

| Технические характеристики

Наименование показателя     |-----------------------------

|      ХДУ"    |    АДОЗО""

---------------------------------------------------------------

Общая рабочая поверхность        |              |

фрагмента, м кв.                 |      0,5     |     0,5

---------------------------------------------------------------

Используемое напряжение, В       |      380     |     220

---------------------------------------------------------------

Мощность, кВт                    |      0,5     |     0,4

---------------------------------------------------------------

Габаритные размеры, мм:

---------------------------------------------------------------

установки                     |2030х1260х1700|      -

---------------------------------------------------------------

контейнера                    |        -     | 875х595х1125

---------------------------------------------------------------

кассеты                       |        -     | 530х260х550

---------------------------------------------------------------

Масса,  кг                       |       720    |     200

---------------------------------------------------------------

Хладагент, номер фреона          |  12; 22; 502 |      -

-----------------------------------------------------------------

"  Установка является автономным оборудованием.

"" Аппарат предназначен для работы в морозильной камере.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 20

Д.2 Порядок подготовки к испытанию

Д.2.1 Для определения морозостойкости по  степени  повреждений

или потере массы отбирают не менее восьми целых  образцов,  а  по

потере прочности - не менее шестнадцати целых образцов.

Отобранные образцы по внешнему виду и размерам должны удовлет-

ворять требования действующих нормативных документов на  материа-

лы и изделия конкретных видов.

На образцах фиксируют имеющиеся трещины, околы ребер, углов  и

другие дефекты, допускаемые действующими нормативными  документа-

ми на материалы и изделия конкретных видов, а также маркируют по-

верхность образцов, предназначенную для замораживания.

Д.2.2 Образцы насыщают водой в соответствии с разделом 5 в те-

чение 72 ч. Образцы керамических изделий и  из  природного  камня

перед водонасыщением высушивают до постоянной массы. Образцы дру-

гих материалов и изделий после водонасыщения взвешивают.

Д.2.3 Образцы собирают в виде фрагмента ограждающей  конструк-

ции толщиной в один кирпич в теплоизолирующей запорной  раме  или

кассетах контейнера АДОЗО.

В фрагменте из каждых восьми образцов два (предварительно рас-

пиленные поперек пополам) устанавливают парными половинками  одна

за другой тычком, а шесть образцов - один за другим ложком. Гори-

зонтальные и вертикальные поперечные швы между  образцами  имити-

руют прокладками из резиновых  пластин.  Вертикальные  продольные

швы оставляют в виде воздушной прослойки.

В случае неполного заполнения рамы или кассеты  образцами  ос-

тавшийся по высоте объем  заполняют  теплоизолятором  (резиновыми

пластинами, пенопластом и т.п.).

Д.2.4 При оценке морозостойкости по степени повреждений и  по-

тере массы используют не менее пяти (двух тычковых и трех  ложко-

вых) образцов, а при оценке морозостойкости по потере прочности -

не менее десяти (четырех тычковых и шести ложковых)  образцов  со

стороны фрагмента, предназначенной для замораживания.

При этом в качестве контрольных образцов при оценке по  потере

прочности используют смежные с ними образцы с неохлаждаемой  сто-

роны (противоположной замораживаемой) фрагмента.

Д.2.5 Продолжительность сборки фрагмента не  должна  превышать

1 ч. После сборки поверхность фрагмента, предназначенную для  за-

мораживания, подвергают предварительному дождеванию не менее 8  ч

таким образом, чтобы она покрывалась сплошной водяной пленкой.

При отсутствии ХДУ дождевание осуществляют на установке,  схе-

ма которой приведена на рисунке Д.2.

Схема дождевальной установки

Температура воды, омывающей поверхность фрагмента, должна быть

(15 +/- 5) град. С.

Д.2.6 При использовании ХДУ или сквозной  съемной  теплоизоли-

рующей запорной рамы фрагмент поверхностью,  предназначенной  для

замораживания, присоединяют к проему  морозильной  камеры.  Схема

испытания приведена на рисунке Д.З.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 21

Схема испытания при использовании ХДУ или сквозной съемной

теплоизолирующей запорной рамы

При использовании АДОЗО теплоизолирующий контейнер аппарата  с

кассетами помещают внутрь  морозильной  камеры.  Схема  испытания

приведена на рисунке Д.4.

Схема испытания при использовании АДОЗО

Д.З Порядок проведення испытания

Д.З.1 Температурний режим внутри ХДУ (морозильной камеры) - по

9.4.2. При этом температура с неохлажденной  стороны  (противопо-

ложной замораживаемой) фрагмента должна быть (20 +/- 5) град. С.

Д.3.2 Продолжительность одного замораживания  образцов  должна

быть не менее 8 ч. Перерыв в процессе одного замораживания образ-

цов не допускается.

Д.З.З После окончания замораживания образцов  охлажденную  по-

верхность фрагмента оттаивают дождеванием.

Дождевание осуществляют, отсоединив теплоизолирующую  запорную

раму от морозильной камеры или выгрузив из камеры  теплоизолирую-

щий контейнер АДОЗО и вынув из  него  кассеты.  Время  оттаивания

должно быть равно времени замораживания.

Д.3.4 Продолжительность цикла замораживания-оттаивания не дол-

жна превышать 24 ч.

Д.З.З При окончании испытания на морозостойкость или его  вре-

менном прекращении образцы после оттаивания хранят в ванне с  во-

дой с гидравлическим затвором. При возобновлении испытания образ-

цы, собранные в виде фрагмента, дополнительно водонасыщают дожде-

ванием не менее 8 ч.

Д.3.6 Оценку морозостойкости образцов выполняют:

- по степени повреждений - по 9.4.10;

- по потере массы - по 9.4.11;

- по потере прочности - по 9.4.12.

Д.4 Правила обработки результатов испытания - по 9.5.

ДСТУ Б В.2.7-42-97 С. 22

УДК                                               Ж 19

13.220.50